PAGE  

    На правах рукописи

                                                                           УДК 678.067: 621.763(075.8)
Чан Нгок Тхань

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО БЕЗОПРАВОЧНОЙ НАМОТКЕ ТОРОВЫХ СОСУДОВ ДАВЛЕНИЯ ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Специальности 05.02.08

Технология машиностроения

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

 кандидата технических наук

Москва - 2007 г

Работа выполнена в Московском государственном техническом университете им Н. Э. Баумана.

Научный руководитель:                  Доктор технических наук, профессор 

                                                           Комков Михаил Андреевич
Официальные оппоненты:              Доктор технических наук, профессор

                                                           Буланов Игорь Михайлович

                                                           Кандидат технических наук

                                                           Сисаури Виталий Ираклиевич  

Ведущая организация:                    ЗАО «Компомаш-ТЭК»
Защита состоится «31» мая 2007 года в ____ часов на заседании диссертационного совета Д 212.141.06 в Московском государственном техническом университете им. Н.Э. Баумана по адресу: 105005, г. Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5. 

Ваш отзыв заверенный печатью организации, просим направлять по адресу: 105005, г. Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, МГТУ им. Н.Э. Баумана

С   диссертацией   можно   ознакомиться   в   библиотеке   МГТУ   им. Н.Э. Баумана.

Телефон для справок: 267-09-63 

Автореферат разослан   «24» апреля  2007 г.

Учёный секретарь

диссертационного совета

Д.т.н., доцент                                                             Михайлов В. П.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 


Актуальность проблемы. Актуальной задачей современного машиностроения, обеспечивающей высокий экономический эффект, продолжает оставаться создание легких, герметичных, работающих при высоких давлениях и не очень дорогих в изготовлении сферических, цилиндрических или торовых сосудов различного назначения.


Композитные и металлокомпозитные торовые сосудов для дыхательных аппаратов относятся к новым перспективным сосудами высокого давления. Они удачно компонуются в дыхательных аппаратах всех типов, обладают хорошими массовыми характеристиками, имеют большие возможности для дальнейшего совершенствования и организации серийного производства.


Хотя замена цилиндрических сосудов на равновеликие композитные или металлокомпозитные торовые сосуды дает значительные эргономические преимущества и выгоды, а также снижение веса аппарата, однако для зарубежных и российских производителей в настоящее время остаются еще не решенными задачи проектирования и разработки технологии комбинированной намотки композитных торовых сосудов с требуемыми параметрами. Поэтому инновационный потенциал технологии намотки композитных торовых сосудов повышается в связи с перспективностью их использования для дыхательных аппаратов.


Цель работы и задачи исследования. Целью работы является создание технологичных, легких и недорогих композитных   торовых   сосудов,   изготавливаемых   в условиях серийного производства.

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие основные задачи.

1. Разработана математическая модель напряжено-деформированного состояния композитной торовой оболочки с продольно-поперечной (ПП) схемой армирования с учетом ширины наматываемой ленты.

2. Методом тензометрирования исследованы относительные деформации торовых оболочек с ПП схемой армирования, нагруженных внутренним давлением. 

3. Разработана методика расчета конструктивно-технологических параметров композитных торовых оболочек, получаемых раздельной намоткой продольных и поперечных слоев. 

4. Разработана конструкция и технология изготовления стеклопластиковых торовых сосудов с ПП схемой армирования для серийного производства. 

5. Экспериментально    исследована    работоспособность силовой торовой оболочки с ПП схемой армирования внутренним давлением.


Научная новизна работы состоит в следующем: 

- разработана математическая модель напряжено-деформированного состояния композитной торовой оболочки с ПП схемой армирования с учетом ширины наматываемой ленты.

- установлено влияние продольного слоя на напряженное состояние поперечного слоя композитной торовой оболочки, нагруженной внутренним давлением.

- получены аналитические зависимости, определяющие среднее реализуемое напряжение в продольном слое в зависимости от влияния ширины наматываемой ленты.

- разработана методика расчета конструктивно-технологических параметров композитных торовых оболочек с ПП схемой армирования, получаемы раздельной намоткой слоев.

На защиту выносятся:


- математическая модель напряжено-деформированного состояния композитной торовой оболочки с ПП схемой армирования с учетом ширины наматываемой ленты.


- разработанная конструкция и методика расчета конструктивно-технологических параметров композитных торовых оболочек с ПП схемой армирования.


- анализ результатов испытаний модельных композитных торовых сосудов внутренним давлением.  

Методы исследования. Для получения основных  зависимостей, определяющих конструктивно-технологические параметры торовых оболочек с продольно-поперечной схемой армирования, был использован метод «сетчатого анализа». Экспериментальные исследования прочностных и деформативных характеристик торовых сосудов давления, изготовленных намоткой из композитных материалов, осуществлялись с методом тензометрирования.     получения основных ппаратов 































































































  

Практическая ценность: Разработана технология изготовления композитных оболочек тровых сосудов методом раздельной намотки позволила:

- исключение применения одноразовых песчано-полимерных оправок, обеспечивших сокращения цикла намотки с 11 часов до 2 часа.

-  снизить общую трудоемкость изготовления с 44 часа до 15,6 часов.

- обеспечить изготовления композитных тровых сосудов в условиях серийного производства.


Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на XXX академических чтениях по космонавтике (Москва,  2006г), XXXI академических чтениях по космонавтике (Москва,  2007г) и на кафедре «Технология ракетно-космического машиностроения» СМ-12 (2007г).


Публикации. По материалам диссертации опубликовано пять печатных работы. 


Структура диссертации. Диссертация состоит из пяти глав, выводов и списка литературы из 97 наименований. Основная часть работы составляет 166 страниц машинописного текста и содержит 88 рисунков и 15 таблиц.

ОсновнОе СОДЕРЖАНИЕ

Первая глава посвящена обзору и критическому анализу  конструктивно-технологических решений композитных и комбинированных сосудов в том числе и торовых, изготавливаемых намоткой.

Проведен анализ теоретических, конструктивно-технологических решений и экспериментальных исследований по композитным и комбинированным  конструкциям сосудов высокого давления для дыхательных аппаратов. Рассмотрены цилиндрические сосудов высокого давления, применяемые в дыхательных аппаратах со сжатым воздухом. Проанализированы перспективы применения торовых сосудов высокого давления для дыхательных аппаратов; принципы их проектирования и изготовления. Показаны потенциальные возможности проектирования и изготовления композитных торовых сосудов с продольно-поперечной схемой армирования.  

Проведенный анализ позволил обосновать цель и задачи исследований в данной работе.


Вторая глава содержит исследование напряженно-деформированного состояния торовых оболочек с продольно-поперечной схемой армирования с учетом ширины  наматываемой ленты.


	[image: image111.jpg]



Рис. 1. Схема намотки слоев композитной оболочки торового сосуда: 1 –  продольный слой; 2 –  поперечный слой; 3 –  герметизи-рующая оболочка; 4 – песчано-полимерная оправка
	[image: image2.png]



Рис. 2. Расчётная схема круговой торовой оболочки с ПП схемой армирования: 1 –  продольный слой, 2 –  поперечный слой


Сначала были определены напряжения в оболочке под действием внутреннего давления P без учета влияния продольного слоя на поперечный слой торовой оболочки, которая изготовлена одновременной намоткой продольных и поперечных лент шириной 
[image: image3.wmf]1

t

 и 
[image: image4.wmf]2

t

 (см. рис.1).
Фактически при внутренним давлением Р≥0,15Рраз происходит растрескивание связующего, продольный слоя перестает работать как единое целое и каждый виток ленты продольного слоя будет удерживаться в равновесии за счет дополнительного напряжения поперечного слоя. На внутренней стороне тора при углах 
[image: image5.wmf]2

/

p

³

a

 поперечный слой должен еще воспринимать и отрывные усилия витков ленты продольного слоя.

В соответствии со сказанным и из рассмотрения рис. 2 суммарное усилие 
[image: image6.wmf]S

,

1

N

, действующее на поперечный слой с учетом влияния продольного слоя на внешней стороне тора в диапазоне углов: 
[image: image7.wmf]2

/

0

p

£

a

£

, будет:


[image: image8.wmf]a

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

+

=

s

=

a

t

a

S

a

S

sin

2

1

2

1

1

1

1

,

1

r

R

N

N

N

N

h

N

.                         (1)


Следовательно, в этом диапазоне углов меридиональное напряжение, действующее в нитях с учетом влияния продольного слоя: 


[image: image9.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

a

+

a

+

s

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

a

+

a

+

=

s

S

a

1

2

sin

cos

2

]

[

1

sin

cos

2

2

ê1

10

ðàç

1

a

a

a

a

h

R

P

,    (2)

Где а=с/R – геометрический параметр тора, Рраз – расчетное давление разрушения; 
[image: image10.wmf]]

[

ê1

s

 – допустимое напряжение на растяжение однонаправленного композитного материала (КМ) в поперечном слое на большом экваторе тора при угле 
[image: image11.wmf]a

 = 0.

На внутренней стороне тора в диапазоне углов: (/2 ≤( ≤(, суммарное усилие 
[image: image12.wmf]S

,

1

N

, действующее на поперечный слой, будет:


[image: image13.wmf]a

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

a

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

+

+

=

s

=

a

a

t

a

S

a

S

cos

sin

2

2

1

2

1

2

1

1

1

1

,

1

r

R

N

r

R

N

N

N

N

N

h

N

p

,    (3)

где 
[image: image14.wmf]p

N

2

1

 - усилие, действующее в поперечном слое за счет отрывных усилий витков ленты продольного слоя в нормальном направлении. 

Следовательно, в этом диапазоне напряжение:

 
[image: image15.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

a

+

s

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

a

+

=

s

S

a

1

2

sin

2

]

[

1

sin

2

2

ê1

10

ðàç

1

a

a

a

a

h

R

P

.                             (4)


Анализируя выражения (2) и (4) замечаем, что напряжение в нитях поперечного слоя 
[image: image16.wmf]S

a

s

1

 достигают своего максимума при угле (=(/4. Приравняв в выражении (2) при угле (=(/4 максимальные напряжения 
[image: image17.wmf]S

a

s

1

 пределу прочности однонаправленного КМ на растяжение 
[image: image18.wmf]âê

s

, найдем допустимое (расчетное) напряжение на растяжение в поперечном слое на большом экваторе тора при угле α = 0:


[image: image19.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image20.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

s

=

s

=

a

414

,

1

2

1

2

]

[

âê

0

ê1

a

a

.                                                       (5)


Напряжение в нитях продольного слоя с учетом ширины наматываемой ленты зависит от места их расположения на торовой поверхности, то есть от радиуса вращения оболочки 
[image: image21.wmf])

cos

(

a

+

=

a

a

R

r

.


Рассмотрим положение ленты (рис. 3) на широте тора от угла 
[image: image22.wmf]ëâ

a

=

a

 до угла 
[image: image23.wmf]a

D

+

a

=

a

ëâ

ïð

, где 
[image: image24.wmf]t

=

=

a

D

2

/

2

R

t

 – угловая ширина ленты. 

При намотке с натяжением нити ленты растягиваются неравномерно с увеличением степени деформирования от правого края ленты до левого (см. рис. 4), поэтому относительная деформация нити на левом краю ленты:


[image: image25.wmf]1

)

2

cos(

cos

D

D

D

лв

лв

пр

пр

лв

-

+

+

+

=

-

=

t

a

a

e

a

a

лв

,                                       (6)

а текущее значение относительной деформации нитей по ширине ленты в диапазоне углов: 
[image: image26.wmf]ïð

ëâ

a

£

a

£

a

, определяется формулой:


[image: image27.wmf]1

)

2

cos(

cos

)

(

ïð

ïð

-

t

+

a

+

a

+

=

-

=

a

e

a

t

ëâ

a

a

D

D

D

.                                  (7)

	
[image: image28.png]



Рис. 3. Положение натянутой ленты продольного слоя на поверхности кругового тора


	[image: image29.jpg]c A

e e e

Ol np
D np





Рис. 4. Закон деформирования ленты продольного слоя на поверхности тора: (а) - при намотке с натяжением на торовую оболочку; (б) - под действием внутреннего разрушающего давления



Интегрируя уравнение (7) в диапазоне углов 
[image: image30.wmf]ïð

ëâ

a

£

a

£

a

 (рис. 3), найдем среднее значение относительной деформации по ширине ленты при намотке на широте тора 
[image: image31.wmf]ëâ

a

=

a

:


[image: image32.wmf][

]

1

)

2

cos(

)

2

cos(

2

sin

)

2

sin(

)

(

1

ëâ

ëâ

ëâ

íì

-

t

+

a

+

+

t

+

a

+

t

a

-

t

+

a

=

a

a

e

a

D

=

e

ò

a

D

+

a

a

t

t

a

à

a

d

ëâ

ëâ

ëâ

.     (8)


Под действием внутреннего давления Р нити ленты будут растягиваться вплоть до разрушения. Считаем, что закон деформирования нитей продольного слоя от давления (рис. 4) такой же, как и при намотке (7), найдем среднее реализуемое значение относительной деформации нитей по ширине ленты в момент разрушения крайней из них:


[image: image33.wmf]íì

ëâ

ê

ë

2ê

t

e

+

e

-

e

=

e

,                                                                     (9)

где 
[image: image34.wmf]ê

e

 - относительная разрушающая деформация однонаправленного КМ.


Отсюда найдем среднее реализуемое напряжение в продольной ленте шириной 
[image: image35.wmf]R

t

t

=

2

2

, уложенной на широте тора 
[image: image36.wmf]ëâ

a

=

a

:


[image: image37.wmf][

]

(

)

ë

2

ê

âê

ë

2ê

ë

2

2

cos

2

/

)

2

sin(

sin

cos

a

a

s

=

t

+

a

+

t

t

+

a

-

a

+

a

-

s

=

e

=

s

E

a

E

,           (10)

где 
[image: image38.wmf]ê

E

 - модуль упругости однонаправленного КМ. Из анализа выражения (10) следует, что средние напряжение 
[image: image39.wmf]ë

2

a

s

 в нитях ленты продольного слоя постоянной толщины достигают своего минимального значения при угле (=(мин. Для каждой относительной ширины ленты ( значение (мин получаются из  решения уравнения (10): 
[image: image40.wmf]0

ë

2

=

a

s

a

d

d

.                                                                            


Приравняв напряжения 
[image: image41.wmf]ë

2

a

s

 в выражении (9) при угле 
[image: image42.wmf]a

 = (мин допустимому значению напряжения на растяжение 
[image: image43.wmf]]

[

ê2

s

, найдем расчетное (разрушающее) напряжение однонаправленного КМ в продольном слое:


[image: image44.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image45.wmf]))

(

(

]

[

ë

2

ê2

t

a

s

=

s

ìèí

.                                                                   (11)


Для того чтобы обеспечить высокую производительность, упростить технологический процесс изготовления, а также получить легкую оболочку, необходимо рационально выбрать ширину наматываемы ленты. Относительная ширина наматываемой ленты равна: 


[image: image46.wmf](

)

[

]

a

-

D

-

a

D

-

=

a

=

a

t

2

1

)

cos(

1

arccos

2

1

2

)

(

)

(

l

à

l

R

t

,              (12)

где угловая координата ( изменяется  в пределах: 0≤(≤(-2(; 
[image: image47.wmf]l

D

- выбирают так, чтобы его значение было меньше чем относительная разрушающая деформация однонаправленного КМ 
[image: image48.wmf]ê

e

. 

[image: image49.png]0e3 yuera BIAUSHUS LIIHPHUHBI
HaMaTbIBaeMOH JIEHTHI

c,, Mlla G,, Mlla

1700 1700

C YUCTOM BJIMAHUSA
1600 . - FIIPOJOJIBHOTO CJI0s 1600

1500 [~

1500

—— i ‘ |
1400 14007 ~ * —
6e3 yueTa BIMAHAS C YUETOM BJIUSTHHS ITHPHHEI

IPOAC/ILHOTO CIIOA HaMaThIBAE€MOH JIEHTHI
"’*' - - 1300 [ -

1300

1200

120
0 0 45 90 135 180

0 o, Trpag





Рис. 5. Изменения напряжений в слоях торовой оболочки при а=4: 

а – в поперечном слое, б – в продольном слое 

Были проводены испытания торовых сосудов с ПП схемой армирования, полученные совместной намоткой слоев на одноразовую песчано-полимерную оправку. Стеклопластиковые оболочки торовых сосудов с геометрическим параметром а=4 имели наружной диаметр 403 мм, диаметр сечения 83, толщину продольного слоя hпро=0,12 мм и толщину поперечного слоя при (=0 hпоп=0,24 мм. Расчетные напряжений в продольном и поперечном слоях торовой оболочки показаны на рис. 5.

	Результаты испытания гидравлическим давлением разъемно-торовых сосудов  представлены на рис.6 и рис 7. Торовые сосуды разрушились при давлениях 
[image: image50.wmf]раз

P

 = 4,12 МПа и 3,75 МПа. Характер разрушения торового сосуда представлены на рис. 6.
	[image: image51.png]



Рис.6. Характер разрушения торового сосуда с ПП схемой армирования


[image: image52.jpg]&, %
14
0]
\
Lo © 5
o 2 O
0’8 &{
0,6
1
04 41— L
o) (©) 0 [0) T
0,2 4~
9]
0
0 45 920 135 180
o, 1pag

£,, %
18
[0)
e o —_,°
1.4 \\
2 »
m o
L0 > s 1
] \<
0,8
o)
06 i L
] o o)
0,2 0
0
0 45 90 135 180
Q, Ipan
6




[image: image1.png]


Рис. 7. Относительные деформации поперечного и продольного слоев торового баллона с ПП схемой армирования композитной оболочки: 1- давление в оболочке 1 МПа; 2- давление в оболочке 2 МПа; 3- давление в оболочке 3 МПа;              -  расчетные кривые;    -  экспериментальные значения оболочки N1;     -  экспериментальные значения оболочки N2

Как и следовало ожидать, торовые оболочки с продольно поперечной схемой армирования разрушались вблизи вершины тора в районе углов 
[image: image53.wmf]4

/

3

...

4

/

p

p

=

a

. Результаты измерений на трех ступенях нагружения торовой оболочки давлением 1,0 МПа, 2,0 МПа и давлением 3,0 МПа представлены на рис. 7а и рис. 7б в сравнении с рассчитанными кривыми, полученным по закону Гуку с уравнениями (2), (4) и (10). Экспериментальные значения относительных деформаций 
[image: image54.wmf]a

e

1

 и 
[image: image55.wmf]a

e

2

 в достаточной мере отражают вид и степень изменения расчетных кривых вдоль меридиана тора.
В третьей главе разработана методика расчета конструктивно-технологических параметров композитных торовых оболочек с ПП схемой армирования, получаемые раздельной намоткой слоев и с учетом ширины наматываемой ленты.

Предлагаемая технология изготовления композитной торовой оболочки с ПП схемой армирования включает две разделенные во времени намоточные операции. Сначала открой намоткой на намоточном станке  токарного типа изготавливают элементы внутреннего продольного слоя, а после отверждения связующего и сборки элементов продольного слоя совместно герметизирующей оболочкой, на него, как на неудаляемую оправку, на торонамоточном станке наматывают поперечный слой СО торового сосуда.

Внутренний продольный слой силовой оболочки состоят из четвертых элементов, разделенных по углам  
[image: image56.wmf]2

1

,

Ò

Ò

a

a

: периферийного, внутреннего и двух боковых элементов (см. рис. 8). Периферийный и внутренний элементы наматывают на разборные многоразовые металлические оправки.  Изготовление боковых элементов выполняют за две операция. Сначала открытой намоткой на намоточном станке  токарного типа изготавливают профильную дисковую заготовку, затем она выкладывается в пресс-форму. Последовательность изготовления силовой торовой оболочки раздельной намоткой представлена в рис. 9.

	[image: image57.png]ao

N e

/





Рис. 8. Схема деления (а) продольного слоя на элементы: 1 – периферийный элемент, 2 – боковой элемент, 3 – внутренний элемент, б –продольный слой силовой торовой оболочки в сборка
	[image: image58.png]HaMOTKa HaMOTKa

-
1
iy
i
N
E’
bl
N

N
N

T

B
R

3IT

1nepeopMoBKa
TEPMOObLPABOTKA CHOPKA

NSy "\‘

HOMOTKA
HIIonepeIHoOro CJocd

I'OTOBAA
KOMIIO3HUTHAA TEPMOOBPABOTKA

O50/I04YKA





Рис. 9. Последовательность изготовления силовой торовой оболочки раздельной намоткой




Допустимую относительную ширину ленты для намотки  периферийного и внутреннего элементов продольного слоя выбирают  согласно выражению (12). При этом лента в процессе намотки будет своей плоскостью укладывается на поверхность оправки.

Чтобы получить постоянную толщину бокового элемента продольного слоя h2, толщина профильной заготовки определяют по формуле (см. рис. 10):

        
[image: image59.wmf](

)

(

)

(

)

,

)

(

2

2

2

2

2

c

r

R

c

r

h

R

îïð

îïð

-

-

-

-

-

+

=

a

d

                     (13)

где 
[image: image60.wmf]îïð

R

-  радиус оправки; 
[image: image61.wmf]c

 – расстояния от оси до вершины оболочки; 
[image: image62.wmf]a

a

cos

)

(

îïð

R

c

r

r

+

=

=

 - текущий радиус вращения.

Если профильная заготовка бокового элемента (рис. 10) наматывается лентами, ширина которых идеально соответствуют толщине профильной заготовки 
[image: image63.wmf])

(

a

d

, то лента в процесс переформовки укладывается к поверхности оправки на ребро под углом 
[image: image64.wmf]a

p

-

2

/

, поэтому эквивалентная ширина ленты для  боковых элементов продольного слоя (рис. 10) определяется по формулам: 


[image: image65.wmf]a

=

a

t

a

=

a

sin

2

)

(

,

sin

)

(

îïð

ë

ýêâ

ë

ýêâ

ë

R

h

h

t

                        (14)

где hл – толщина ленты; 
[image: image66.wmf]2

1

Ò

Ò

a

p

a

a

-

£

£

, а углы 
[image: image67.wmf]1

Ò

a

и 
[image: image68.wmf]2

Ò

a

 выбирают из возможности намотки периферийного и внутреннего элементов без большого проскальзывания.

	[image: image69.jpg]o)

[ERRRRRERE RRRRANANN

N
r{a)





Рис. 10. Схема оправки для намотки профильной заготовки боковых элементов
	[image: image70.png]0.065

0.043

0.022

'
L L+AQ
o R L.
: (@), A1=0,02 aa 4~ ﬂ
] .i
' — ¢ *
' t(ar), A1=0,015 - '
' -/ '
\ ]
’ / '
\ I
v T () s ;
a;, 7 Uy, ¢
'Y -\ / J % Lo s
0 15 30 45 60 75 | 90 105 120 135 150 165 180

o, paj




Рис. 11. Изменение относительной ширины ленты вдоль широты 
[image: image71.wmf]a



[image: image72.wmf]o

o

ë

îïð

îïð

è

l

l

h

à

ìì

R

115

116

%,

2

,

%

5

.

1

,

263

.

0

,

198

.

2

,

61

min

min

=

a

=

a

=

D

=

D

=

=

=




Графические зависимости реализуемого напряжения в элементах продольного слоя, построенные по выражениям (10) с относительной шириной наматываемой  ленты 
[image: image73.wmf])

(

2

Ò

íàì

a

t

=

t

  и (16), показаны на рис. 12.  

В дальнейших расчетах и при изготовлении торового баллона примем толщину продольного слоя оболочки постоянной и равной:


[image: image74.wmf])]

(

[

2

)

,

(

íàì

ê2

ðàç

íàì

2

t

s

=

t

a

îïð

R

P

h

,                                        (15)

где 
[image: image75.wmf]ðàç

P

 – давление разрушения, 
[image: image76.wmf])]

(

[

íàì

ê2

t

s

 – допустимое напряжение на растяжение однонаправленного КМ в продольном слое.

         Толщина поперечного слоя намотки изменяется вдоль меридиана тора:


[image: image77.wmf],

cos

1

2

]

[

2

)

,

(

ê1

1

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

a

+

+

s

=

t

a

ïîï

ïîï

ïîï

ðàç

íàì

a

a

R

P

h

                                        (16)

где 
[image: image78.wmf])

(

2

íàì

îïð

ïîï

h

R

R

t

+

=

- радиус круговой торовой оболочки; 
[image: image79.wmf]ïîï

ïîï

R

c

a

/

=

 - геометрический параметр кругового тора; 
[image: image80.wmf]]

[

ê1

s

 - допустимое напряжение на растяжение однонаправленного КМ в поперечном слое на большом экваторе тора при угле 
[image: image81.wmf]a

 = 0:


[image: image82.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image83.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

=

414

,

1

2

1

2

]

[

âê

ê1

ïîï

ïîï

a

a

s

s

.                                                      (17)

	Рис. 12. Расчетные реализуемые напряжения однонаправленного КМ элементах продольного слоя:


[image: image84.wmf]o

ê

âê

íàì

îïð

îïð

ÃÏà

Å

ÌÏà

à

ìì

R

116

,

55

,

1620

,

021

.

0

,

198

.

2

,

61

min

=

a

=

=

s

=

t

=

=

  
	[image: image85.jpg]1800

1600
s
1400
"3
e
. bm
S 1200
(=]
N
o}
1000
800

Q, 1pang

O-BK
-h_
—-.ﬁ—
O-Za(a s 1'-3’(3)
Jr — o
AN
“
o o, (e,7,,)
~
\\
\/ /
. AN
s S
g =
2a, min
15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180






Масса поперечного и продольного слоев определяются равенством:

             
[image: image86.wmf],

ê

ñð

îá

îá

îá

h

S

Ì

r

=

                                                                    (18)                

где 
[image: image87.wmf]îá

ñî

ñî

à

R

S

2

2

4

p

=

- площадь поверхности оболочки слоя, 
[image: image88.wmf]ò

p

a

t

a

p

=

0

)

,

(

1

d

h

h

íì

ñð

ñî

- средняя толщина оболочки слоя. Подстановка значений толщин из (18) и (19) в равенство (21) дает:    


[image: image89.wmf],

)]

(

[

.

.

,

1

1

2

)]

(

[

.

.

2

2

1

íàì

ê

ê

ñî

ðàç

ïðî

ïîï

ïîï

íàì

ê

ê

ñî

ðàç

ïîï

V

Ð

Ì

à

à

V

Ð

Ì

t

s

r

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

+

t

s

r

=

                 (19)

где 
[image: image90.wmf]ñî

V

 - внутренний объем  силовой оболочки; 
[image: image91.wmf]ê

r

- плотность однонаправленного КМ.

По методике было показано, что масса стеклопластиковой оболочки диаметром 394 мм, сечения 118 мм и объемом 9,2 литра на расчетное давление 30 МПа составляет 1,88 кг, что лишь 15% больше массы аналогичной торовой оболочки, изготовленной спирально-геодезической намоткой. 


Четвертая глава посвящена проектированию конструкции и технологии изготовления стеклопластиковых торовых сосудов с ПП схемой армирования для условий серийного производства.

Конструкция торового сосуда включает в себя герметизирующую оболочку, двухслойную композитную силовую оболочку и один узел штуцера. Применение в конструкции баллона эластичной герметизирующей оболочки (полиэтилен, резина) обеспечивает полную реализацию прочности однонаправленного КМ при растяжении. Узел штуцера, находящийся в области центрального отверстия баллона, обеспечивает удобное расположение редуктора давления при применении торового баллона в дыхательных аппаратах.

Композитная силовая оболочка, состоящая из двух слоев: продольного и поперечного, изготавливается из однонаправленного стеклопластика раздельной намоткой.


Был выполнен процесс расчета конструктивно-технологических параметров композитных торовых оболочек с продольно-поперечной схемой армирования. 

	[image: image92.jpg]10,6

o]

50,37

Fpe

2.9

R63

|

=134

g

—

41373

=

10,6 3





Рис. 13. Структурная схема деления продольного слоя торовой оболочки
	[image: image93.png]63

R52

NNNN |

—

| \NN\

LT rr i

| SN\N

N

[
N\

H

(LG

NNNY |

By

| NN\

L

L

.

.

J6E P




Рис. 14. Оправка для намотки периферийного элемента продольного слоя торовой оболочки: а - конструкция оправки: 1 – оправка; 2 – стенка; 3 – болт и гайка; 
4 - периферийный элемент из КМ; 5 – втулка; б – общий вид готовой оправки


На основании результатов расчета параметров силовой оболочки была разработана структура схема разделения продольного слоя торовой оболочки на четыре элемента (см. рис. 13). Эта схема является основой для проектирования металлической многоразовой технологической оснастки и разработки технологии изготовления элементов продольного слоя методом открытой намотки (см. рис. 14) на станках токарного типа.  

В условиях изготовления опытных образцов торовых сосудов и их   экспериментального исследования в качестве герметизирующей оболочкой  была выбрана резиновая торовая камера массы 0,76 кг. В конструкции первой резиновой камеры ее штуцер был заменен на новый узел штуцера с большим диаметром. Установка нового узла штуцера на место оригинального штуцера резиновой камеры  производилась на клею путем осевого стягивания оболочки камеры с деталями узла штуцера. При испытании первого сосуда произошла разгерметизация по штуцеру уже при давлении 1,8 МПа, поэтому в герметизирующей оболочке второго баллона оригинальный штуцер резиновой камеры был сохранен, а узел штуцера доработан. 

Сборочный чертеж окончательно проектированного композитного торового баллона представлен на рис. 15, а проектные данные в таблице 1.

[image: image94.jpg]- 2 268

M12x125

# 128, 5*d(ceqvenus)

. 2386
- #3190
e #392

@ 394(Ddannon)





Рис. 15. Сборочный чертеж композитного торового сосуда: 1- штуцер; 2-гайка; 3-шайба; 4-втулка; 5-кольцо; 6-штуцера камера; 7-продольный слой; 8-поперечный слой; К-клей ВК-9; * - размеры для оправок
Таблица 1. Исходные данные для расчета конструктивно-технологических параметров

	Рраз, МПа
	Vсо,

106 мм3
	с,

мм
	(Т2,

град
	(l,

%
	(вк,

МПа
	Ек,

103 ГПа
	(вк,

10-6 кг/мм3

	62
	9,8
	134
	30
	1,5
	1620
	55
	2,02


	Рис. 16 . Схема процесса изготовления стеклопластиковых сосудов для условий серийного производства
	[image: image95.png]| HaMOTOYHHH CTaHOK
Hamorka n

|/ TOKapHOTO THI3
OTBEPXKTCHHE| |

nepH¢ -HOro
JJIeMeHTa

TopoHaMOTOTHEIH CTAHOK

Hamorxkaw | ' |  [TTTTTTTOTTTToTToTTTTooTooTtTTToees -
OTBEpXKACHHE

BHYTPCHHETO Céopka Hamorxa Brrrackupanne

YcranoBka
ATIEMEHTa npozoBHOTO HOMmepeTHOro mITynepa H ero

caog ¢ OIpaBKH HA caosa OKOHYAaTCJIbHAA
Brixmagka n repm. oboir CHT-2A 060])1(3
OTBEP)XICHHC
60KOBBIX

3qeMeAToB | , | 0@ gmmm e e e -

3rOTOBJICHHC)

JHCKOBOH
3arOTOBKH

Ireee. \ ¢+ 0 [TTT=====- r-—==-=—--- .

1 1 1

060104k C6opxa I'O 10KOHYATE b HAA : OKOHYATENIbHAA |  \OKOHTATENBHAS :
- - - -1 TepMo-

( KoMIIeKTy- co mTynepoM ! TepMO | TEPMO 1| D !

romas ) , Obpaborka 1 obpaborka , Obpaborka 1

TOTOBKIH
ty= 15,6 uacoe TOPOBBIH
batoH






На основе раздельной намотки торовой оболочки разработана общая схема процесса изготовления стеклопластиковых торовых сосудов (см. рис. 16) для условий серийного производства. Эта схема изготовления является параллельно-последовательной и сокращает цикла намотки на торовом станке примерно в 5,5 разов по сравнению с продольно-поперечной намоткой на одноразовые песчаные оправки. При раздельной схеме изготовления торовых сосудов исключаются процесс получения песчано-полимерной оправки, процесс намотки герметизирующей оболочки и процесс удаления оправки, а также очистка внутренней поверхности баллона. Поэтому и общая трудоемкость изготовления торовых баллонов раздельной намоткой сократилась почти на 3 раза.

Рассмотрены особенности технологии намотки элементов продольного слоя, их отверждение и сборка между собой, с герметизирующей оболочкой и узлом штуцера.  

Намотка поперечного слоя торового сосуда проводилась на малогабаритном торонамоточном станке СНТ-2А. Дается подробное описание работы  торонамоточного станка. Получены уравнения, позволяющие найти кинематические  и режимной параметры намотки в зависимости от геометрических размеров торовых баллонов представленные в таблице 2. После намотки поперечного слоя штуцер изнутри оболочки вытягивают с помощью цангового замка и окончательно собирают со слоями оболочки. Выполнив окончательную термообработку связующего получают готовый торовый сосуд. 

Таблица 2. Параметры намотки

	tл, мм
	hл, мм
	Vнм, м/мин
	(нг, об/мин
	(поп, мин
	(про, мин

	2,57
	0,328
	12
	30
	65
	30


В пятой главе содержатся экспериментальные исследования модельных стеклопластиковых торовых сосудов изготовленных раздельной намоткой продольных и поперечных слоев. Сформулированы рекомендации для производства композитных торовых сосудов.  

В качестве наполнителя был выбран нами стеклоровинга РВМН10-1260-80.  В качестве матричного материала использовалось эпоксидное связующее Этал-345 (ТУ 2257-345-18826195-01).

	[image: image96.jpg]



а
	
[image: image97]
б
	
[image: image98]
в
	
[image: image99]
   г

	Рис. 17. Изготовление торового баллона: а – намотка элементов продольного слоя; б – внутренний элемент; в, г – сборка продольного слоя; Д -  намотка поперечного слоя на СНТ-2А 
	
[image: image100]
д


Стеклопрепрег был изготовлен на установке барабанного типа УСЛ-2Б; намотка элементов и сборка продольного слоя на токарном станке; намотка поперечного слоя на станке СНТ-2А (см. рис. 17). Для проведения экспериментальных исследований были изготовлены три стеклопластиковых торовых сосуда (см. рис. 18). Масса готовых торовых сосудов (ТС-1, ТС-2, ТС-3) представлена в таблице 3.

	Таблица 3. Масса говтоых торовых баллонов
Готовый тороый сосуд

Масса поп. слоя Мпоп, кг 

Масса про. слоя Мпро, кг

Масса сосуда 

Мс, кг

Потеря. герметич 

Рпот, МПа 

ТС-1

1,29

0,59

2,64

1,8

ТС-2

1,3

0,61

2,67

11,5

ТС-3

1,28

0,55

2,72

12


	[image: image101.jpg]lad

T

\




Рис. 18. Готовый композитный  торовый сосуд


Торовые баллоны подвергались гидравлическим испытаниям на внутреннее давление с целью проверки работоспособности силовой и герметизирующей оболочек, их деформативных характеристик, прочности заделки штуцера, а также определения характера и места разрушения емкости (рис. 19).

	[image: image102.png]



Рис. 19. Установка испытания торового сосуда гидравлическим давлением
	[image: image103.jpg]



Рис. 20. Наклейка тезодатчиков на торовом сосуде


	
[image: image104]
	[image: image105.png]5.%

08

06

o4

02

i

W5 o0 )
o, Tpag




	[image: image106.png]%

»ume





Рис. 21. Зависимости относительных деформаций от давления в сосуде 



	Рис. 20. Изменение относительных деформаций поперечного (а) и продольного (б) слоев: —  -  расчетные значения; x, o, (, ◊  - экспериментальные значения; 2, 4, 6 и 8 - соответственно давление в оболочке 2, 4, 6 и 8 МПа
	


Были проведены испытания торового сосуда (ТС-3) тезометрированием (тип 2ФПК-5-200) относительных деформации в пределах до 10 МПа (см. рис. 20). Величина и характер изменения относительных деформации в достаточно полной мере отражают напряженно-деформированное состояние и работоспособность торового баллона (см. рис. 21). Зависимость деформаций от давления (рис. 22) позволяет считать, что торовый сосуд разрушится в районе 25 МПа.    

На основании теоретических и экспериментальных исследований были составлены рекомендации по конструированию и технологии изготовления  торовых сосудов из композитных материалов методом намотки для условий серийного производства. Основные задачи исследования, на наш взгляд, представляют определенный практический интерес для промышленности дыхательных аппаратов потому, что торовые сосуды более стабильно находятся на спине человека при перемещении ползком, подъеме по лестницам, прохождение люков, завалов и т.д. Торовые сосуды менее выступают от спины, чем цилиндр соответствующего объема, более удобно размещаются на спине человека, освобождая плечи для работы. При этом можно использовать область центрального отверстия торового сосуда для размещения редуктора.

ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ:

1. Проведен анализ конструкторско-технологических параметров известных металлических, композитных и комбинированных торовых сосудов, показавший, что они не отвечают требованиям, предъявляемым к баллонам для дыхательных аппаратов, или по массовым показателям, или по трудоемкости их изготовления в условиях серийного производства.

2. Разработана структурная схема и способ раздельной намотки слоев двухслойной композитной торовой оболочки с продольно-поперечной схемой армирования, позволившие исключить из известных технологических процессов использование одноразовых песчано-полимерных оправок и обеспечить применение многоразовых металлических оправок для намотки элементов продольного слоя оболочки торового сосуда.

3. Разработана математическая модель напряженно-деформированного состояния композитных торовых оболочки с продольно-поперечной схемой армирования и учетом ширины наматываемой ленты. Сравнение расчетных значений относительных деформаций на основе математической модели с результатами тензометрирования, полученными при испытаниях давлением торовых сосудов, дает удовлетворительное совпадение деформаций как по величине, так и по степени их изменения вдоль меридиана тора, что подтверждается и общим характером разрушения стеклопластикового торового сосуда.

4. На основе математической модель разработана методика расчета конструктивно-технологических параметров композитных торовых оболочек, получаемых раздельной намоткой продольных и поперечных слоев. Показано, что масса стеклопластиковой оболочки диаметром 294 мм, внутренним сечения 118 мм и объемом 9,2 литра на расчетное давление 30МПа составляет 1,88 кг, что лишь 15% больше массы аналогичной торовой оболочки, изготовленной спирально-геодезической намоткой.

5. Разработанный технологический процесс и оснастка позволили снизить цикл непосредственной намотки на торонамоточном станке в 5,5 разов по сравнению последовательной намоткой по известным техпроцессам изготовления стеклопластиковых торовых оболочек и с учетом удаления песчано-полимерных оправок. При этом общая трудоемкость изготовления торовых сосудов раздельной намоткой сократилась почти 3 раза по сравнению с их совместной намоткой на одноразовые оправки.

6. На этапе конструкторско-технологической отработки опытных образцов стеклопластиковых торов, изготавливаемых раздельной намоткой, проведены их испытания внутренним давлением и тезометрированием относительных деформации в пределах до 10 МПа. Величина и характер изменения относительных деформации вдоль меридиана тора в достаточно полной мере отражают напряженно-деформированное состояние и работоспособность торового сосуда. 

7. Результаты эргономических испытаний дыхательных аппаратов с сосудами торовой формы показали значительные преимущества по удобству их эксплуатации при перемещениях операторов в стеснённых условиях по сравнению с дыхательными аппаратами, снаряженными равновеликими по объему и массу цилиндрическими сосудами. Это является основанием для производства торовых сосудов и внедрения их в промышленности дыхательных аппаратов.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ:
1. Чан Нгок Тхань, М.А. Комков. Технология изготовления композитных торовых баллонов для дыхательных аппаратов в условиях  серийного производства // Известия вузов, Машиностроение.- 2006.- №. 12- С.47 -56.

2. Комков М.А, Чан Нгок Тхань. Композитной торовый баллон для дыхательных аппаратов с продольно-поперечной схемой армирования силовой оболочки // Известия вузов, Машиностроение.- 2006.- №3. - С. 10-19.
3. Чан Нгок Тхань, М.А. Комков. Повышение технологичности конструкции композитных торовых баллонов для дыхательных аппаратов  // Актуальные  проблемы развития отечественной космонавтики: Материалы XXX академических чтений по космонавтике – Москва, 2006.- С. 372.

4. Комков М.А., Чан Нгок Тхань. Композитные баллоны торовой формы для дыхательных аппаратов // Актуальные  проблемы развития отечественной космонавтики: Материалы XXX академических чтений по космонавтике – Москва, 2006.- С. 371.

5. Н.Т. Чан, М.А. Комков. Экспериментальное исследование стеклопластиковых торовых баллонов с продольно-поперечной схемой армирования: Материалы XXXI академических чтений по космонавтике – Москва, 2007.- С. 469.





























































































PAGE  
1

[image: image107.png]5,% 01

m



[image: image108.jpg]ﬁ4

s




[image: image109.jpg]


[image: image110.jpg]ca 5 006



_1228603135.unknown

_1228603549.unknown

_1228603915.unknown

_1230416215.unknown

_1236703251.unknown

_1237193065.unknown

_1237193126.unknown

_1237192591.unknown

_1231593572.unknown

_1232274850.unknown

_1230476119.unknown

_1229689292.unknown

_1229690366.unknown

_1229693628.unknown

_1229694381.unknown

_1229690056.unknown

_1228604438.unknown

_1228603753.unknown

_1228603909.unknown

_1228603553.unknown

_1228603169.unknown

_1228603195.unknown

_1228603216.unknown

_1228603518.unknown

_1228603207.unknown

_1228603213.unknown

_1228603185.unknown

_1228603190.unknown

_1228603173.unknown

_1228603148.unknown

_1228603155.unknown

_1228603139.unknown

_1221909271.unknown

_1228602993.unknown

_1228603025.unknown

_1228603099.unknown

_1228603131.unknown

_1228603093.unknown

_1228603096.unknown

_1228603083.unknown

_1228603015.unknown

_1228603019.unknown

_1228603006.unknown

_1228602778.unknown

_1228602982.unknown

_1228602985.unknown

_1228602961.unknown

_1221909592.unknown

_1227903136.unknown

_1228602729.unknown

_1227903145.unknown

_1227902978.unknown

_1227903092.unknown

_1225113024.unknown

_1221909280.unknown

_1221909293.unknown

_1221909520.unknown

_1221909377.unknown

_1221909283.unknown

_1221909274.unknown

_1221909123.unknown

_1221909164.unknown

_1221909248.unknown

_1221909262.unknown

_1221909167.unknown

_1221909137.unknown

_1221909160.unknown

_1221909130.unknown

_1221909133.unknown

_1192092073.unknown

_1192260868.unknown

_1221908007.unknown

_1192183684.unknown

_1192184115.unknown

_1191736277.unknown

_1191914744.unknown

_1191736251.unknown

