|  | На правах рукописи |
| --- | --- |

Слепнёв Андрей Геннадиевич

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И ФОНОННОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ МНОГОСЛОЙНЫХ НАНОСТРУКТУР

Специальность: 01.04.14 Теплофизика и теоретическая

теплотехника

Автореферат

диссертации на соискание учёной степени

кандидата технических наук

Москва – 2009

Работа выполнена в Московском государственном техническом

университете имени Н.Э. Баумана

Научный руководитель:                  доктор технических наук,

профессор Хвесюк В.И.

Официальные оппоненты:              доктор технических наук,

профессор Дмитриев А.С.

доктор физико-математических наук,

профессор Киселёв М.И.

Ведущая организация: Институт Металлургии и Материаловедения

им. А.А. Байкова РАН

Защита диссертации состоится «_15_»__апреля _2009 г. в  14.00  ч. на заседании диссертационного совета Д 212.141.08 при Московском государственном техническом университете им. Н.Э. Баумана по адресу: 105005, Москва, Лефортовская наб., д. 1, корпус факультета “Энергомашиностроение”

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Ваши отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью учреждения, просим направлять по адресу: 105005, Москва, 2-ая Бауманская ул., д. 5, МГТУ им. Н.Э. Баумана, учёному секретарю диссертационного совета Д 212.141.08.

Автореферат разослан «___»__________2009 г.

| Учёный секретарь диссертационного совета кандидат технических наук, доцент |  | Перевезенцев В.В. |
| --- | --- | --- |

# Общая характеристика работы

## Актуальность работы

Возможность создания наноразмерных объектов с помощью современных технологий и вероятность в будущем производства устройств с этими объектами в компонентной базе требуют изучения их физических свойств. Одними из таких объектов являются многослойные структуры (плёнки), сформированные из слоёв различных материалов толщиной в несколько нанометров (нанослоёв). Спектр технических применений многослойных наноструктур: лазеры на гетеропереходах, термоэлектрические устройства, устройства памяти на основе гигантского магнетосопротивления, зеркала для рентгеновского излучения, функциональные покрытия и т.д.

Фононы (кванты энергии упругих колебаний решётки) играют важную роль в тепловых процессах в многослойных полупроводниковых и диэлектрических структурах. Так многослойные структуры используются в лазерах на p-n−переходах для локализации активной зоны и уменьшения токов накачки, что уменьшает тепловыделение, но и ухудшает теплообмен, в котором существенна фононная составляющая. Фононная теплопроводность является единственной в теплозащитных покрытиях, выполненных на основе многослойных керамических плёнок.

Фононные теплофизические свойства многослойных плёнок определяются:

- объёмными свойствами слоёв,

- свойствами межслойных границ, зависящими от условий сопряжения кристаллических решёток слоёв  и природы связи между слоями,

- условием распространения и взаимодействия упругих волн в системе.

## Цель и задачи работы

Цель работы: разработка физических моделей и методов расчёта термодинамических свойств и фононной теплопроводности многослойных двухкомпонентных плёнок со слоями толщиной несколько нанометров.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

1) разработка методов расчёта спектров атомных колебаний и коэффициентов прохождения упругих волн в многослойных плёнках с различным состоянием межслойных границ,

2) исследование термодинамических свойств и фононной теплопроводности сверхрешёток − многослойных периодических наноструктур с идеальным сопряжением слоёв (жёсткая связь при отсутствии напряжённо – деформированного состояния материала на границе слоёв),

3) расчёт силы связи между слоями, исследование её влияния на термодинамику и фононную теплопроводность многослойных плёнок,

4) расчёт напряжённо – деформированного состояния на границах между слоями, исследование его влияния на термодинамические свойства и

фононную теплопроводность многослойных плёнок.

## Научная новизна работы

1) Впервые исследовано влияние слабой связи и напряжённо – деформированного состояния материала на границах слоёв на акустическую составляющую коэффициента теплопроводности многослойных наноструктур по нормали к слоям. Показано, что названные выше факторы могут приводить к существенному уменьшению коэффициента теплопроводности.

2) Впервые исследовано влияние неоднородности физических свойств многослойных наноструктур на время взаимодействия упругих волн в них. Показано, что данное время существенно меньше времён взаимодействия упругих волн в материалах, формирующих многослойные  наноструктуры.

3) Впервые исследовано влияние слабой связи на границах слоёв на термодинамические свойства многослойных наноструктур. Показано, что при низких температурах термодинамические свойства указанных структур стремятся к термодинамическим свойствам сверхрешёток, а при повышении температуры несколько превосходят их и стремятся к термодинамическим свойствам свободных слоёв, формирующих эти структуры.

## Практическая ценность работы

Предложенные физические модели и математические алгоритмы дают хорошее согласие экспериментальных и расчётных данных и могут быть рекомендованы в подготовке и анализе экспериментов.

Простота, наглядность и надёжность предложенных моделей даёт возможность использовать их в инженерных расчётах при проектировании устройств на основе многослойных наноструктур.

## На защиту выносится:

- расчёт спектров атомных колебаний, термодинамических свойств и коэффициентов фононной теплопроводности многослойных наноструктур,

- исследование фононной теплопроводности и термодинамических свойств сверхрешёток,

- расчёт слабого взаимодействия между материалами различной электронной природы и исследование его влияния на термодинамические свойства и фононную теплопроводность многослойных наноструктур,

- расчёт напряжений и деформаций на границе материалов с близкой электронной природой и исследование их влияния на термодинамические свойства и фононную теплопроводность многослойных наноструктур.

## Апробация работы

Основные положения работы докладывались и обсуждались на 2-ой и 3-ей Курчатовских молодёжных школах (РНЦ “Курчатовский Институт”, 2004, 2005); международном симпозиуме “Образование через науку”, посвящённом 175 летию МГТУ им. Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005); ежегодной научной конференции ИСФТТ (РНЦ “Курчатовский

Институт”, 2004); международных научно – технических школах – конференциях “Молодые учёные” (МИРЭА, 2005, 2006); международной научной конференции “Тонкие плёнки и наноструктуры” (МИРЭА, 2005); международной научно – технической конференции “Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения” (МИРЭА, 2007); семинарах, проводимых в МГТУ, МЭИ и МАИ в 2007 году.

## Публикации

По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ.

## Структура и объем работы

Диссертация состоит из введения и пяти глав. Работа содержит 218 страниц машинописного текста, в том числе 80 рисунков и 16 таблиц. Библиография насчитывает 135 наименований.

# Содержание работы

Во введении обоснована актуальность, определены цель и задачи работы, сформулированы положения, определяющие новизну и практическую ценность полученных результатов, перечислены положения, выносимые на защиту.

В первой главе представлен анализ литературных данных по теплофизическим свойствам наноразмерных систем. Качественно разобраны основные физические модели и математические методы, применяемые для описания теплофизики наносистем, указаны их преимущества и недостатки. Для восполнения выявленных недостатков сформулированы основные задачи

исследования применительно к многослойным наноструктурам.

Для описания систем, исследуемых в работе, выбрана модель сплошной среды, дающая возможность достаточно просто получить начальные качественные представления об объекте, которые в дальнейшем

могут быть углублены с помощью более детальных физических моделей.

Во второй главе сформулирован алгоритм расчёта спектров атомных колебаний, термодинамических свойств и коэффициентов теплопроводности. Алгоритм апробирован на свободной плёнке и состоит из следующих этапов:

1) Получение дисперсионных уравнений, описывающих собственные колебательные состояния исследуемого объекта.

Для этого формулируются граничные условия:

для свободных плёнок (плёнки полагаются бесконечными в плоскости х0у) – отсутствие касательных σxz=0 и нормальных σzz=0 напряжений на поверхностях.

В граничные условия подставляются решения f=[Aeiβz+Be-iβz]eiξxe-iωt волновых уравнений ∂2f∂t2=c2∂2f∂x2+∂2f∂z2, что приводит к системе линейных уравнений относительно амплитуд  А и В.

где f – смещение атомов в плоскости плёнки (поперечные волны) или потенциалы растяжения–сжатия Ф и сдвига Ψ (продольно – поперечные), t – время, x0z – плоскость распространения волн; c – скорость звука (поперечного ct, продольного cl), ω – частота; ξ и β – проекции волнового вектора на плоскость плёнки (х0у) и на нормаль к плоскости плёнки.

Приравнивание нулю определителя полученной системы линейных уравнений даёт дисперсионное уравнение ω=Ω(ξ), изображаемое в виде дисперсионных кривых (рис.2.1), точки на которых соответствуют собственным колебательным процессам (модам) исследуемого объекта.

2) Расчёт спектра колебаний по дисперсионным кривым.

Число атомных колебаний в диапазоне частот [0,ω]:

Nω=pπξp2ωΔξ2, где ξp – р-ый корень уравнения ω=Ω(ξ) при заданной частоте ω,

Δξ – элементарный отрезок в фазовом пространстве.

Спектр колебаний:

gω=dNωdω≈Nω+Δω2−Nω−Δω2Δω, нормировка спектра: 0ωDgωdω≈ωgωΔω=3N, где N – число атомов в системе, ωD – максимальная частота атомных колебаний (частота Дебая), Δω=k/ћ – обеспечивает точность расчёта в 1 К.

3) Расчёт теплоёмкости:

CVT=0ωDСω, Tgωdω≈ωСω, TgωΔω, где k – постоянная Больцмана, ћ – постоянная Планка, Т – температура, Cω,T=kℏω2kT/shℏω2kT2 - теплоёмкость моды частоты ω.

Вычисление других термодинамических свойств аналогично.

|  | 4) Расчёт коэффициента фононной теплопроводности вдоль плёнки: λ=13VωСω,Teξvеξ,ωlеξ,ω,T, где lе(ξ,ω,T)≈l – длина свободного пробега фонона (положена постоянной и одинаковой для всех фононов); vе(ξ,ω)=(dω/dξ)е – групповая скорость фононов, е – индекс поляризации, V – объём области генерации, определяющий количество и длину упругих волн (мод), переносящих неравновесные фононы. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рис.2.1 Дисперсионные кривые поперечных мод в свободной плёнке (расчёт автора). Дисперсия ω=сt(ξ2+(πn/h)2)0,5, где h – толщина плёнки, n – целое число | Основные результаты для свободных плёнок приведены на рисунках 2.2 и 2.3. |  |  |
| Рис.2.2 Удельные теплоёмкости медных плёнок толщиной h=50 и h=5 нм (расчёт автора), медного нанопорошка диаметром D=50 нм [19] и массивной меди [19] в области низких температур [19]Chen Y.Y., Yao Y.D., Lin B.T. et al. // Nanostruct. Mater.–1995.-v.6,N5-8.-p.597 |  | Рис.2.3 Зависимость λ(h)/λ0 для аргона при температуре 25К, где λ(h) – коэффициент теплопроводности в плоскости плёнки, λ0 – коэффициент теплопроводности массивного образца, h – толщина плёнки, а – межатомное расстояние [61] Chantrenne P., Barrat J.L.//J.Heat Transfer.-2004.-v.126,N4.-p.557 |  |

Объяснение полученных результатов (рис. 2.2 и 2.3) следующее. При уменьшении толщины плёнки доля поверхностных (слабосвязанных) атомов увеличивается, что снижает тепловой порог возбуждения атомных колебаний и увеличивает удельную теплоёмкость системы при низких температурах. При высоких температурах удельная теплоёмкость стремится к пределу Дюлонга – Пти CV=3R (R – универсальная газовая постоянная) для всех плёнок независимо от их толщины. Уменьшение толщины сокращает также число объёмных мод, движущихся под углом к плоскости плёнки и обладающих меньшей  скоростью вдоль этой плоскости, что приводит к увеличению коэффициентов теплопроводности в плоскости плёнки.

В третьей главе проведено исследование термодинамических свойств и нормальной к слоям теплопроводности двухкомпонентных сверхрешёток с использованием алгоритма, изложенного во второй главе. Слои полагались жёстко связанными (равенство касательных σxzj=σxz(j+1) и нормальных σzzj=σzz(j+1) напряжений, а также касательных uхj=ux(j+1) и нормальных uzj=uz(j+1) смещений на границах слоёв, ху – плоскости границ слоёв), на свободных поверхностях задавались нулевые напряжения (σxz=0, σzz=0) для расчёта термодинамических свойств и амплитуды падающих упругих волн для расчёта коэффициентов теплопроводности.

Основные результаты по термодинамике (теплоёмкости) двухкомпонентных сверхрешёток представлены на рисунках 3.1 и 3.2.

| Рис.3.1 Удельные теплоёмкости сверхрешёток PbX-CuY (расчёт автора) и нанокристаллических композитов PbX-CuY (эксперимент [28]). Данные представлены в виде функций СV(T)/T=f(T2), X – % содержание свинца, Y - % содержание меди в системе. Толщина слоёв и размер зёрен свинца: 26,3 нм для Pb15; 45,7 нм для Pb50. [28] Землянов М.Г., Панова Г.Ф., Сырых Г.Ф. и др.//ФТТ-2006-т.48,N1.-с.128 | Рис.3.2 Удельная теплоёмкость сверхрешёток Si-Ge в зависимости от толщины слоёв (расчёт автора). Показано, что при увеличении толщины слоёв теплоёмкость сверхрешётки возрастает и стремится к средней теплоёмкости материалов, её формирующих. Изменение теплоёмкости составляет ~35% (в области температур ниже 10 K) при изменении периода от 30 до 3 нм. |
| --- | --- |

При увеличении толщины слоёв низкотемпературная теплоёмкость увеличивается и стремится к средней теплоёмкости материалов, образующих сверхрешётку, что объясняет совпадение теплоёмкостей композитов PbXCuY с зёрнами 20 – 50 нм и сверхрешёток такого же состава (рис.3.1).

Низкотемпературная теплоёмкость определяется низкочастотной частью спектра атомных колебаний, т.к. limT→0 ω→ωDkℏω2kT/shℏω2kT2=0. На дисперсионной диаграмме сверхрешётки (рис.3.3) присутствуют запрещённые зоны, на границах которых производная dω/dξ уменьшается, что приводит к увеличению числа колебаний в частотном интервале. Подобное увеличение числа колебаний на границе первой (низкочастотной) запрещённой зоны и определяет поведение низкотемпературной теплоёмкости сверхрешёток. Положение запрещённых зон (и первой в том числе) соответствует брэгговскому закону отражения 2H~λn~1/ω, где H –

период сверхрешётки, λ – длина отражающейся (запрещённой) моды, ω – её частота, n – целое число. Таким образом, при увеличении периода происходит смещение первой запрещённой зоны в низкочастотную область, что приводит к увеличению числа низкочастотных колебаний и увеличению низкотемпературной теплоёмкости. Стоит отметить, что в сверхрешётках

|  | существуют два различных типа упругих волновых процессов: – волны, распространяющиеся во всём объёме системы (на дисперсионной диаграмме рис.3.3 лежат в области выше прямой ω=сmaxξ “▬▬”, сmax – максимальная скорость звука в системе), – волны, локализованные в слоях с меньшей скоростью звука (на дисперсионной диаграмме рис.3.3 лежат в области между прямыми ω=сmaxξ “▬▬” и ω=сminξ “▬ ▬”, сmin – минимальная скорость звука в системе). Локализованные волны влияют на |
| --- | --- |
| Рис.3.3 Дисперсионные кривые поперечных мод в сверхрешётке (расчёт автора) | термодинамические свойства сверхрешёток в равной мере с волнами, распространяющимися во |

всём объёме системы. Влияние локализованных упругих волн на процессы фононного теплопереноса существенно меньше по сравнению с волнами, распространяющимися во   всём объёме системы.

При ξ, ω→0 возможно получить аналитическое выражение для скорости упругих волн по нормали к слоям сверхрешёток сne=F(cje,hj,ρj,νj), где hj – толщина, ρj – плотность, νj – коэффициент Пуассона, сje – скорость звука в j-том слое (j=1 и 2), е – поляризация звука. Данное выражение удобно для оценки свойств межзёренной фазы (с2e) в нанокристаллических материалах на основании  их акустических (сne) и структурных (h1, h2, ρ1 и ρ2) исследований. Оно позволяет учесть разницу в плотностях и коэффициентах Пуассона зерна и межзёренной фазы, что не позволяют сделать часто используемые для этих целей модели Ройсса и Фойгта (модели отклика слоистых композиционных материалов на статическое воздействие). Нанокристаллические материалы – перспективный класс конструкционных материалов с размером зёрен от нескольких нанометров до нескольких десятков нанометров и развитым межзёренным пространством (межзёренной фазой) толщиной в несколько нанометров, которое во многом определяет свойства этих материалов.

Далее в третьей главе рассмотрена фононная теплопроводность по нормали к слоям сверхрешёток, коэффициент которой, как показывают эксперименты (рис.3.4), более чем на порядок меньше среднего коэффициента теплопроводности веществ, формирующих сверхрешётку. Исследование теплопроводности сверхрешёток λ=13Veωξvе2ξ,ωθξ,ωτеξ,ω,TCT,ω  (τе(ξ,ω,Т) – время фононной релаксации) было разделено на две задачи:

1) Исследование акустической составляющей коэффициента теплопроводности Λ=13Veωξvе2ξ,ωθеξ,ωCT,ω (рис.3.5), где vе≈0,5c1еcosε1еξ, ω+c2еcosε2еξ, ω, с1е и с2е – скорости упругих волн в материалах слоёв,  θеξ, ω=ρNω2ANеANеcNеcosεNеξ, ωρ1ω2A1еA1еc1еcosε1еξ, ω – коэффициент прохождения волны через сверхрешётку, ε1е(ξ,ω) – угол падения волны  на сверхрешётку, εNе(ξ,ω) – угол выхода волны из  сверхрешётки, A1е и ANе – амплитуды падающей и выходящей волн, е – индекс поляризации.

При расчёте θе(ω,ξ) для упрощения пренебрегалось взаимной конверсией продольных и поперечных волн на границах слоёв.

| Рис.3.4 Теплопроводности чистых Si, Ge и сверхрешёток Si-Ge в направлении нормальном к слоям (эксперимент [53]) [53] Lee S.-M., Cahill D.G., et al//Appl. Phys.Lett.-1997.-v.70,N22.-p.2957 | Рис.3.5 Акустические составляющие коэффициента теплопроводности Λ~λ/τ для Si, Ge и сверхрешётки Si-Ge с периодом 5 нм (расчёт автора) |
| --- | --- |

Отношение ΛSi-Ge(0,5(1/ΛSi+1/ΛGe)) равно 0,25 при температуре 300 К и 0,34 при температуре 80 К. В тоже время отношение коэффициентов теплопроводности λSi-Ge(0,5(1/λSi+1/λGe)) составляет ~0,05 при 300 К и ~0,004 при 80К. Данные результаты указывают на существенное влияние взаимодействия упругих волн на теплопроводность сверхрешёток.

2) Исследование времён релаксации τе(ξ,ω,Т) энергии упругих волн на величину энергии одного фонона ћω в процессах переброса – процессах генерации волн, распространяющихся противоположно направлению теплового потока.

Рассеяние энергии волны происходит на неоднородностях, вызванных деформацией среды другими волнами. Так энергия деформации объёма одномерной упругой среды:  W=12Ej∂uj∂z2+16Mj∂uj∂z3+..., где Е и М – упругие модули второго и третьего порядка, uj~eiqjz – смещение элементов объёма в j-том волновом процессе. Уравнение движения объёма: ρ∂2∂t2juj=∂2W∂z∂ε~E+Mj∂uj∂z+...j∂2uj∂z2, где ε=j∂uj∂z, ρ – плотность, с=1ρE+Mj∂uj∂z+... – скорость звука, переменность которой в пространстве (с2~j∂uj∂z~eiqz) приводит к преломлению и отражению распространяющихся волн.

Вместо времён τе(ξ,ω,Т) оценивалось среднее время τе для всей системы. Задача решалась в одномерном приближении. Взаимодействие упругих волн в одномерной сверхрешётке описывалось нелинейным уравнением ρ∂2u∂t2=∂∂zE∂u∂z+∂∂zM2∂u∂z2 с переменными коэффициентами X=n=−∞+∞Xn±ei2πnHz, представленными рядами Фурье, где X=E, М, ρ, а n – целое число. Решение искалось в виде набора собственных волн (определяемых линейным уравнением ρ∂2u∂t2=∂∂zE∂u∂z) с переменными во времени амплитудами: u=jnajnteiQjnze−iωjt, где аj0 – амплитуда несущей составляющей j-той волны; аjn – амплитуда модулирующей составляющей j-той волны, связанная с n-ым членом в Фурье-рядах Х; qj – волновой вектор j-той волны; Qjn=2πn/H+qj, H – период сверхрешётки.

Подстановка решения в уравнение приводит к системе уравнений, для каждого из которых выполняются условия ωJ=ωk+ωj и Qjs+Qkr+n–QJS=0:

....................................................d2аJSdt2−dаJSdt2iωJ=−inkrjsQjsQkrQkrμn+σn2аjsаkr,

где μ=nμnei2πnHz=fMfei2πfHz/gρgei2πgHz,   σ=nσnei2πnHz=f2πfHMfei2πfHz/gρgei2πgHz,

g и f – целые числа.

Решением системы в промежуток времени Δt→0 является набор выражений:

аJSt+Δt=Δt2ωJnkrjsQjsQkrQkrμn+σn2аjstаkrt+аJSt, описывающих изменение амплитуд несущих и модулирующих составляющих волн.

Далее решалась задача генерации волн (qj+qk=qJ=K-(K-qJ), К=2π/ареш или 2πn/H, ареш – межатомное расстояние), распространяющихся противоположно (-(K-qJ)) направлению теплового потока (процессы переброса). Все процессы переброса в среде сводились к трём типам:

а) qj+qj=π/ареш – переброс в область границы зоны Бриллюэна. Участвуют

волны центральной области спектра собственных колебаний среды.

б) qj+qj→2π/ареш – переброс существенно за границы зоны Бриллюэна. Участвуют волны высокочастотной области спектра собственных колебаний.

в) qj+qj=πn/H – переброс в запрещённые зоны. Участвуют волны всего спектра собственных колебаний. Данный тип процессов переброса характерен только для неоднородных тел (сверхрешёток, в частности).

Приведённая классификация (а – в) даёт возможность рассматривать только взаимодействие волн близких частот, что упрощает алгоритм расчёта амплитуд генерирующих (j) и генерируемых (J) волн в любой момент времени: aJ0t+Δt=ωJ2μ0aj02t16c3Δt+aJ0t , aJnt+Δt=ωJ8c2ωJ2cμn+σn2aj02tΔt+aJnt,

aj0t+Δt=aj02t−ωJ22ωj2aJ02t+Δt−aJ02t+naJn2t+Δt−aJn2t, где положено, что а2js<<а2j0. Начальная амплитуда аj0(0) генерирующих волн полагалась равной [2ћ/maωj(eћωj/kT-1)]1/2, а генерируемых – аJ0(0)=0.

Среднее время релаксации фонона (время переброса кванта энергии в направлении обратном тепловому потоку) определялось как: τ≈31τа+1τб+1τв−1, где τp=а,б,в – средние времена релаксации фононов в процессах (а – в). Если суммарная энергия U взаимодействующих волн была больше энергии фонона ћωJ, то за время τp принималось время изменения энергии генерируемой моды J на величину ћωJ. Если энергия волн U была меньше ћωJ, использовалась формула τp=tJℏωJU, где tJ – время генерации моды J (время, за которое количество энергии равное 0,99U отдано моде J). Времена τp определялись для продольных и поперечных волн отдельно.

На рисунке 3.6 приведены зависимости от температуры времён фононных релаксаций τp продольных мод. Из рисунка видно, что среднее время фононной релаксации τ в сверхрешётках определяется процессами переброса в запрещённые зоны (τв<τа<τб).

На базе найденных времён τt и τl (t, l - поляризации) определялись коэффициенты теплопроводности λ=2Λtτt+Λlτl, где Λt и Λl – акустические составляющие. На рисунке 3.7 представлено сравнение расчётных и экспериментальных значений коэффициентов теплопроводности.

Расхождение между значениями связано, вероятно, с отсутствием анализа процессов переброса в область локализованных колебаний (область между прямыми ω=сmaxξ и ω=сminξ на рисунке 3.3), который невозможно провести в рамках одномерного приближения.

| Рис.3.6 Времена фононной релаксации (расчёт автора) в процессах: а) qj+qj=π/ареш “ ▬ ▪ ▪ ▬ “, б) qj+qj→2π/ареш, “ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ “, в) qj+qj=πn/H “ ▬▬▬ “ в сверхрешётке с периодом 5 нм | Рис.3.7 Сравнение расчётных (расчёт автора) и экспериментальных данных по коэффициентам теплопроводности сверхрешётки Si-Ge с периодом 5 нм [53] Lee S.-M., Cahill D.G., et al |
| --- | --- |

В таблице приведена зависимость аргумента X функции F(X)=λ5/λ3=(5/3)X от температуры (λ5 и λ3 – коэффициенты теплопроводности сверхрешёток с периодами 5 и 3 нм (рис.3.4)):

| Т, К | 80 | 100 | 200 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | ~0,8 | ~0,56 | ~0,56 | ~0,54 |

Из таблицы видно стремление X→0,5 при Т→∞, что объяснимо с точки зрения процессов переброса в запрещённые зоны. Энергию ћωJ~ћπnc/H можно положить малой (Н>>aреш) в широком диапазоне температур, а процесс релаксации фонона происходящим за малое время Δt. В этом случае из уравнения для aJ0(t) следует τ~Δt~aJ0ΔtωJ2aj020~1ωJT~HТ,где [ωJaJ0(Δt)]2~ћωJ~1/H  и  [ωjaj0(0)]2~kT.

В четвёртой главе рассмотрены термодинамические свойства и акустическая составляющая коэффициента теплопроводности по нормали к слоям в системах со слабосвязанными (взаимодействие Ван-дер-Ваальса) слоями. Для упрощения пренебрегается конверсией продольных и поперечных волн на границах. Граничные условия, соответствующие слабой связи между слоями, записываются в виде: σj=σj-1 и Δu=σj/κ, где κ –

постоянная взаимодействия между слоями, Δu – разница в смещениях атомов на границе в различных слоях, σ – напряжение.

Взаимодействие Ван-дер-Ваальса между телами осуществляется через электромагнитные поля, создаваемые  колеблющимися на поверхности электронами. Энергия связи равна изменению энергии электромагнитного поля в зазоре между телами при уменьшении величины зазора: UL=120ωmaxLℏω2gΣLωdω−j=120ωmaxj∞ℏω2gj∞ωdω, где L – величина зазора; gΣL(ω), ωmaxL – спектр и максимальная частота электромагнитных колебаний в зазоре; gj∞(ω), ωmaxj∞ - спектр и максимальная частота электромагнитных колебаний над поверхностью свободного тела.

Таким образом, для нахождения постоянной связи между слоями κ=d2U/dL2L=0 требуется определить собственные частоты электромагнитного поля в зазоре. Для этого в систему граничных условий Ex1=Ex3, ε1Ez1=ε3Ez3 подставляются решения уравнений Максвелла ∂2Ej∂t2+∂Ej∂tsjε0εj=cj2∇2Ej: E1=E10eiβ1zeiξx−ωt,E2=E20e−iβ2zeiξx−ωt,E3=, где Ej – напряжённость электрического поля, sj – проводимость, сj – скорость света, εj – диэлектрическая проницаемость, ε0 – электрическая постоянная, индексы “1” и “2” – описывают взаимодействующие тела, “3” – зазор.

Приравнивая нулю определитель полученной системы линейных уравнений относительно Е10, Е20, Е’3 и Е”3, получаем дисперсионные соотношения:

ω=0,5ωp12+ωp22±ωp12−ωp222+4ωp12ωp22e−2ξL - для контакта двух металлов 1 и 2,

ω=ωp21−e−2ξLε2−1ε2+1 - для контакта металл 1 – диэлектрик (полупроводник) 2,

ωр – частота плазменных колебаний электронов в металле.

Подставляя дисперсии ω(ξ) в выражение κ=d2U/dL2L=0 и учитывая, что спектр g(ω)=dN(ω)/dω~d(πξ2)/(dω), получим постоянную взаимодействия, после чего можно рассчитать термодинамические свойства и коэффициент теплопроводности по нормали к слоям по алгоритмам, представленным в главах 2 и 3.

Основные результаты для системы слабосвязанных слоёв представлены на рисунках 4.1 и 4.2, из которых видно, что теплопроводность системы слабосвязанных слоёв существенно меньше теплопроводности сверхрешётки (рис.4.1). При низких температурах коэффициент теплопроводности слабо зависит от силы связи между слоями, поскольку определяется волнами с длиной больше, чем масштаб приграничной области. Теплоёмкость CV(T) при малых температурах стремится к теплоёмкости сверхрешётки, а при высоких – к усреднённой теплоёмкости свободных слоёв, составляющих систему.  Учёт слабой связи между слоями позволяет

получить хорошее согласие расчётных и экспериментальных данных (рис. 4.2).

| Рис.4.1 Коэффициент фононной теплопроводности (акустическая составляющая) в объёме многослойной системы Au−BaF2 Λ=13Veωξvе2ξ,ωθеξ,ωCT,ω (κAu-BaF2=1,598·1020 Па/м, период 5 нм) (расчёт автора) | Рис.4.2 Коэффициент фононной теплопроводности через границу Au−BaF2 (расчёт автора) λS=13Veωξc1еcosεеξ, ωθеξ, ωCT,ω (κAu-BaF2=1,598·1020 Па/м) [42] Stoner R.J., Maris H.J //Phys.Rev.B.-1993.-v.48,N22.-p.16373 |
| --- | --- |

В пятой главе рассмотрены термодинамические свойства и акустическая составляющая коэффициента теплопроводности по нормали к слоям в системах с напряжённо − деформированным состоянием материала на границах слоёв, которое возникает из-за различия межатомных расстояний сопрягающихся решёток. Наличие деформаций  на границах приводит к локальному изменению скоростей звука (см. главу 3) и, как следствие, к “фильтрации” упругих волн средой.

Для вычисления коэффициента теплопроводности и термодинамических свойств нужно определить деформации, возникающие в сопрягаемых решётках. Для упрощения напряжённое состояние на границах слоёв (ху) рассматривалось как двухмерное в плоскости, перпендикулярной границам (х0z). В рамках линейной теории упругости такое состояние может быть описано уравнением Эри: ∂4Φj∂x4+2∂4Φj∂x2∂z2+∂4Φj∂z4=0, где Фj – функция Эри слоя, связанная с напряжениями как σIJ=∂2Φ∂I∂J, где I,J=x,z.

Решение уравнения Эри для каждого слоя искалось в виде Φj=sinγxC1jchγz+C2jshγz+zC3jchγz+zC4jshγz, где γ=π|1/aj-1/aj-1|, aj – параметр j-той решётки,  Сij – постоянные, определяемые из граничных

условий x0j+uxj=x0j±1+uxj±1 , где x0j – положение атома j-той решётки до совмещения решёток; uxj, uzj – смещения атома j-той решётки вдоль (х) и нормально (z) к границе, необходимые для сопряжения решёток. Смещения и напряжения связаны “по Гуку”: ∂ux∂x=σxx−νσzzE, ∂uz∂z=σzz−νσxxE, ∂ux∂z+∂uz∂x=σxzμ  (Е – модуль Юнга, μ – модуль сдвига, ν – коэффициент Пуассона). Результатом расчётов являются поля напряжений и деформаций в каждом слое, глубина затухания которых не превышает 5 нм.

Для определения скоростей звука по деформациям использовались формулы, полученные в работе [Thurston R.N.,Brugger K.// Phys.Rev. – 1964. –v.133, N6A. – p.A1604]. Так для системы Si-Ge максимальное изменение скоростей звука на границе составило ~5%, что позволяет рассматривать сопряжение слоёв в этой системе идеальным (сверхрешётка). Для системы Au-Cu максимальное изменение скоростей звука на границе составило ~50%. Выбор системы Au-Cu в данном случае носит чисто методический характер, поскольку для неё оказалось возможным найти упругие модули третьего порядка, необходимые для расчёта изменения скоростей звука.

В расчётах коэффициента теплопроводности и теплоёмкости деформированные слои разбивались на несколько подслоёв в соответствии с полученными скоростями звука. Граничные условия между подслоями полагались жёсткими. Коэффициенты теплопроводности многослойной системы, полученной таким образом, определялась по методикам глав 2 и 3. Основные результаты представлены на рисунках 5.1 и 5.2.

| Рис.5.1 Коэффициент фононной теплопроводности (акустическая составляющая) в объёме многослойной системы Au-Cu с периодом 5 нм (расчёт автора) Λ=13Veωξvе2ξ,ωθеξ,ωCT,ω | Рис.5.2 Коэффициент фононной теплопроводности через границу Au – Cu λS=13Veωξc1еcosεеξ, ωθеξ, ωCT,ω (расчёт автора) |
| --- | --- |

При высоких температурах напряжённо – деформированное состояние приводит к уменьшению нормального к слоям коэффициента теплопроводности, вследствие “фильтрации” упругих волн. При низких температурах коэффициент теплопроводности слабо зависит от напряжённо – деформированного состояния, т.к. перенос тепла осуществляется волнами с длиной большей, чем масштаб неоднородностей, связанных с напряжённо – деформированным состоянием. Общий закон влияния напряжённо – деформированного состояния на теплоёмкость CV(T) получить, вероятно, невозможно, т.к. возможно одновременное уменьшение скоростей звука в одних слоях и увеличение в других. Теплоёмкость должна анализироваться в каждом случае отдельно.

# Основные результаты и выводы

1) Проведены расчёты дисперсионных кривых, спектров атомных колебаний, коэффициентов прохождения упругих волн, термодинамических свойств и коэффициентов теплопроводности по нормали к слоям в многослойных наноструктурах с идеальным сопряжением слоёв (сверхрешётках), со слабым взаимодействием между слоями, с напряжённо – деформированным состоянием материала на границах слоёв.

2) Показано, что низкотемпературная теплоёмкость сверхрешётки увеличивается при увеличении её периода и стремится к средней теплоёмкости материалов, её формирующих. Показано, что теплоёмкость многослойной плёнки со слабосвязанными слоями при низких температурах совпадает с теплоёмкостью сверхрешётки, а при увеличении температуры стремится к средней теплоёмкости свободных слоёв. Общего закона, описывающего теплоёмкость многослойной плёнки с напряжённо – деформированным состоянием на границах слоёв, найти не удалось.

3) Показано, что зависимость коэффициентов нормальной к слоям теплопроводности от толщины слоёв многослойных плёнок определяется как коэффициентом прохождения, так и временем релаксации фононов в них, причём влияние последнего существенно увеличивается при уменьшении температуры. Время фононной релаксации определяется процессами переброса в запрещённые зоны и существенно меньше среднего времени релаксации в материалах слоёв. Вероятно, именно время фононной релаксации в основном определяет размерную зависимость коэффициентов нормальной к слоям теплопроводности.

4) Предложенные физические модели неидеального сопряжения слоёв (модель слабой связи, модель напряжённо – деформированного состояния на границах) дают возможность описывать теплопроводность в многослойных системах без введения полуэмпирических подгоночных коэффициентов.

5) Предложен новый подход для оценки механических свойств межзёренной фазы нанокристаллических материалов по данным их акустических исследований. Показана некорректность использования моделей Ройсса и Фойгта, часто применяемых для этих целей.

### Основные результаты диссертации отражены в работах:

1. Слепнёв А.Г. Итерационный метод оценки фононного спектра по теплоёмкости // Тезисы докладов Ежегодной научной конференции ИСФТТ, РНЦ “Курчатовский Институт”. – М., 2004. – С. 90.

2. Слепнёв А.Г. Исследование акустических фононов в наноплёнках

// Тезисы докладов 2-ой Курчатовской научной школы. – М., 2004. – С. 106.

3. Сленпёв А.Г. Электрон – фононное взаимодействие в наноплёнках

// Тезисы докладов 3-ей Курчатовской молодёжной научной школы. – М., 2005. – С. 95.

4. Слепнёв А.Г. Акустические фононы в наноплёнках и многослойных наносистемах // Тонкие плёнки и наноструктуры: Сб. докл. Междунар. научной конференции. – М., 2005. – Ч. 1. – С. 63 – 66.

5. Слепнёв А.Г. Акустические фононы в системе плёнка – подложка

// Молодые учёные – науке, технологиям и профессиональному образованию в электронике: Сб. докл. Междунар. научно – технической школы конференции. – М., 2005. – Ч. 1. – С. 127–129.

6. Слепнёв А.Г., Хвесюк В.И. Исследование акустических фононов в однослойных и многослойных наноплёнках // Сб. докл. Междунар. симп., посвящ. 175-летию МГТУ им. Н. Э. Баумана. – М., 2006. – С. 303 – 309.

7. Слепнёв А.Г. Влияние механических напряжений на термодинамику плёнок // Молодые учёные – науке, технологиям и профессиональному образованию в электронике: Сб. докл. Междунар. научно – технической школы конференции. – М., 2006 – Ч. 1. – С. 68 – 72.

8. Слепнёв А.Г. Влияние размерного эффекта на напряжённое состояние и фононный спектр нанообъектов // Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения: Сб. докл. Междунар. научно – технической конференции. – М., 2007. – Ч. 1. – С. 52 – 55.

9. Ёлкина Н.А., Слепнёв А.Г. О возможности возникновения температурных осцилляций при изгибных колебаниях многослойных наноплёнок.

// Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения: Сб. докл. Междунар. научно – технической конференции. – М., 2007 – Ч. 1. – С. 56 – 59.

10. Слепнёв А.Г. Оценка механических свойств межзёренной фазы в нанокристаллических и субмикроструктурных материалах с использованием

модели упругой многослойной периодической среды // Письма в ЖТФ. – 2007. – Т. 33, № 21. – С. 85 – 89.