На правах рукописи

УДК 536.331+535.2+62-9

Локтионов Егор Юрьевич

Исследование оптико-теплофизических

и газодинамических процессов светоэрозии конструкционных материалов фотонных энергоустановок высокой плотности мощности

Специальность 01.04.14 – теплофизика и теоретическая теплотехника

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Москва – 2010

Работа выполнена в Московском государственном техническом университете им. Н. Э. Баумана.

Научный руководитель:


доктор технических наук








Ю.Ю. Протасов

Официальные оппоненты:


доктор технических наук








М.Н. Васильев






(Московский физико-технический институт)








кандидат физико-математических наук








В.Д. Зворыкин






(Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН)

Ведущая организация:
Объединенный институт высоких температур РАН.

Зашита состоится «_8_» декабря 2010 г. в 14 ч. 00 мин. на заседании диссертационного совета Д 212.141.08 в Московском Государственном Техническом Университете им. Н. Э. Баумана по адресу: 105005, Москва, Лефортовская наб. 1, корп. «Энергомашиностроение».

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Ваш отзыв на автореферат в 2-х экз., заверенный печатью организации,
просим выслать по адресу: 105005, Москва, ул. 2-я Бауманская 5,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, ученому секретарю диссертационного совета
Д 212.141.08.

Телефон для справок: (499) 263 6836.

Автореферат разослан «_3_» ноября 2010 г.

Ученый секретарь диссертационного совета,

кандидат технических наук





В.В. Перевезенцев

Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования

Явление светоэрозии (многофакторного разрушения конденсированных сред под действием интенсивных потоков УФ-ИК излучения, сопровождающееся как модификацией оптико-механических характеристик поверхности, так и генерацией светоэрозионных парогазовых потоков) проявляется в широком спектре энергогенерирующих и энергопреобразующих устройств и систем высокой плотности мощности и рассматривается не только как фактор, обуславливающий их ресурс, функциональные возможности, рабочие и регулировочные характеристики (предельные температуры и давления, тягово-энергетические параметры и др. ), но и как эффективный способ генерации и нагрева активных сред фотонных энергодвигательных и технологических установок, в их числе: оптические ускорители и оптические плазмотроны, лазерные инжекторы парогазовых потоков  и термоэмиссионные оптические преобразователи, солнечные тепловые ракетные двигатели, светоэрозионные устройства газовой защиты оптических трактов энергоустановок и оптических технологий модификации поверхности и размерной обработки конструкционных материалов и др.

В высокотемпературной теплофизике и неравновесной термодинамике светоэрозионные (в том числе лазерные) методы исследования свойств вещества и светоиндуцированных фазовых переходов («твердое тело–жидкость–газ–плазма») в широком диапазоне параметров оптического воздействия высокой плотности мощности (I0~106–1018 Вт/см2) в диапазоне спектра от инфракрасного до мягкого рентгеновского, создание соответствующих баз оптико-теплофизических данных и фундаментальные исследования механизмов светоэрозии твердотельных сред и способов управления масс-расходными и динамическими характеристиками и параметрами светоэрозионных потоков вещества представляют особый интерес и практическую значимость.

Исследование многофакторных оптико-теплофизических и газодинамических процессов светоэрозии конструкционных материалов и активных сред перспективных и принципиально новых фотонных энергодвигательных устройств и систем, помимо общефизического, представляет несомненный практический интерес в связи с необходимостью решения актуальных задач радиационного теплообмена в резко неоднородных и неравновесных средах различного химического и ионизационного состава. Экспериментальные исследования фотофизических и фотохимических процессов светоэрозии связаны с существенными методическими и инструментальными трудностями, в том числе с необходимостью разработки диагностических средств и прецизионных экспериментальных методик исследования этих процессов в широком диапазоне регулировочных параметров оптического воздействия (плотности энергии W и мощности I0, длительности τ0,5 и частоты следования f импульсов, длины волны излучения λ). 

Следует отметить, что высокие затраты на проведение фундаментальных экспериментальных исследований, непрерывно расширяющийся спектр представляющих практический интерес конструкционных материалов и активных сред фотонных энергоустановок, диапазон регулировочных параметров и условий оптического воздействия обусловливают прикладной характер и узкую направленность большинства работ, посвященных исследованию многофакторных процессов светоэрозии. При этом известные многочисленные расчетно-теоретические модели объективно являются полуэмпирическими, и поэтому не могут рассматриваться в качестве альтернативы экспериментальным исследованиям процессов светоэрозии в широком диапазоне параметров и условий оптического воздействия. Исключительным примером обобщения большого числа результатов экспериментальных исследований теплофизических и газодинамических процессов светоэрозии являются работы К. Фиппса
(C.R. Phipps) и Т. Липперта (T. Lippert), посвященные анализу тягово-энергетических характеристик перспективных лазерных ракетных двигателей. Для корректного анализа спектрально-энергетической эффективности  светоэрозии необходимы данные и об оптико-теплофизических свойствах облучаемых мишеней в соответствующих диапазонах параметров оптического воздействия.

Данная диссертационная работа посвящена экспериментальному исследованию и анализу оптических, теплофизических, газодинамических и опто-механических процессов светоэрозии конструкционных материалов и характеристик приповерхностных светоэрозионных парогазовых потоков в условиях интенсивных световых полей (I0~107–1015 Вт/см2).

Цели и задачи исследования

Целью данной работы является комплексное экспериментальное исследование и анализ многофакторных оптико-теплофизических, газодинамических и опто-механических процессов светоэрозии конструкционных материалов (полимеров, металлов и оксидов) фотонных энергоустановок высокой плотности мощности в неизученном диапазоне параметров оптического воздействия и создание на их основе тематических разделов соответствующих баз экспериментальных и расчетно-теоретических данных.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

· анализ феноменологии процессов светоэрозии, развитых методов их численного и физического моделирования, области применения и точности диагностических методов;

· разработка комплекса экспериментальных модулей и диагностических методик для исследования многофакторных оптико-теплофизических, газодинамических и опто-механических процессов светоэрозии в газо-вакуумных условиях в широком диапазоне регулировочных параметров оптического воздействия, включая методики: 

1) экспериментального исследования оптических характеристик (спектральных коэффициентов отражения и поглощения, квантового выхода люминесценции), в том числе с использованием зондирующего синхротронного излучения в диапазоне энергий квантов hν~3,5–25 эВ, температур T~77–1500 К в высоковакуумных условиях p~10–6 Па;

2) комплексной импульсной лазерной микроинтерферометрии поверхности твердотельных мишеней и приповерхностных светоэрозионных парогазовых потоков с высоким пространственно-временным разрешением; 

3) регистрации полного механического импульса отдачи светоэрозионных парогазовых потоков при фемтосекундном лазерном воздействии на твердотельные мишени; 

4) светоэрозионной генерации гетерогенных парогазовых потоков высокого давления;

· создание базы экспериментальных данных оптических характеристик (спектральных коэффициентов отражения и поглощения, квантового выхода люминесценции) ряда конструкционных материалов и их температурных зависимостей в неизученном диапазоне условий оптического воздействия; 

· экспериментальное определение спектрально-энергетических порогов лазерной абляции, массово-расходных характеристик и скоростей светоэрозии ряда полимерных ((C2F4)n, (CH2O)n) и металлических (Zr, Mo, Ti, Nb) мишеней в газо-вакуумных условиях, 

· экспериментальное исследование полного и удельного механического импульса отдачи и эффективности преобразования энергии мощного (I0>1013–1015 Вт/см2) излучения УФ-ИК диапазона в кинетическую энергию светоэрозионных парогазовых потоков при оптическом воздействии ультракороткой длительности;

· экспериментальное исследование и анализ динамики и макроструктуры, полей температур и давлений светоиндуцированных ударных волн в светоэрозионных парогазовых потоках, в том числе в условиях пространственного ограничения течения;

· критериальный анализ оптико-газодинамических характеристик процессов светоэрозии в широком диапазоне регулировочных параметров и условий оптического воздействия.

Научная новизна результатов работы

1. Впервые разработаны и инструментально осуществлены методики: 

· прецизионной лазерной импульсной комбинированной микро-интерферометрии поверхности и приповерхностной зоны твердотельных мишеней с высоким пространственно-временным разрешением (Δx~10–6 м, Δh~2·10–9 м, Δτ~10–13 c) и разработана оптическая схема регистрации динамики массового расхода с поверхности облучаемой конденсированной мишени (Δm~10–11 г); 

· регистрации полного механического импульса отдачи (с разрешением ΔIм<10–11 Н·с) светоэрозионных парогазовых потоков при фемтосекундном лазерном воздействии на твердотельные мишени; 

· светоэрозионной генерации гетерогенных парогазовых потоков высокого давления.

2. Разработаны и инструментально осуществлены методики экспериментального исследования оптических характеристик конструкционных материалов (спектральных коэффициентов отражения и поглощения, квантового выхода люминесценции) с использованием зондирующего синхротронного излучения в диапазоне энергий квантов hν~3,5–25 эВ, температур T~77–1500 К в высоковакуумных условиях p~10–6 Па и анализа температурной зависимости оптических характеристик в диапазоне длин волн λ~213–1188 нм, температур T~300–1500 К с использованием зондирующего излучения Nd:YAG лазера с параметрическим преобразованием частоты.

3. В результате комплексного экспериментального исследования и анализа оптико-теплофизических, газодинамических и опто-механических процессов светоэрозии ряда конструкционных материалов (металлов, диэлектриков, оптических кристаллов) в широком диапазоне регулировочных параметров и условий оптического воздействия (плотности мощности I0~102–1016 Вт/см2, времени воздействия τ0.5~100–10–14 с и длин волн излучения λ~0,157–10,6 мкм) в газо-вакуумных условиях получены новые данные по:

а) спектрально-энергетическим порогам лазерной абляции, массово-расходным характеристикам и скорости светоэрозии полимерных ((C2F4)n, (CH2O)n) и металлических (Zr, Mo, Ti, Nb) мишеней;

б) полному и удельному механическому импульсу отдачи и эффективности преобразования энергии мощного излучения (I0>1013–1015 Вт/см2) в кинетическую энергию светоэрозионных парогазовых потоков при фемтосекундном лазерном воздействии;

в) динамике и макроструктуре, полям температур и давлений свето-индуцированных ударных волн в светоэрозионных парогазовых потоках, в том числе в условиях пространственного ограничения течения.

4. Создана база экспериментальных данных оптических характеристик (спектральных коэффициентов отражения и поглощения, квантового выхода люминесценции и их температурных зависимостей) ряда конструкционных материалов (металлов Zr, Mo, Ti, Nb и диэлектриков (C2F4)n, (CH2O)n) в неизученном диапазоне условий воздействия (интенсивность потока зондирующего излучения I0~1012 фотон/см2·с в диапазоне энергий квантов hν~1–10 эВ и температур T~77–1150 К).

5. Выполнен критериальный анализ оптико-газодинамических характеристик многофакторных процессов светоэрозии в широком диапазоне параметров и условий оптического воздействия (плотности мощности, длительности импульсов и длин волн излучения – I0~102–1016 Вт/см2, τ0.5~100–10–14 с, λ ~ 0,157–10,6 мкм, соответственно).

Практическая значимость результатов исследования

Полученные результаты, с учетом комплексной оптико-теплофизической характеризации исследуемых конструкционных материалов, включающей определение спектрально-энергетических порогов лазерной абляции, оптико-газодинамических и масс-расходных характеристик светоэрозии твердотельных мишеней (Ti, Zr, Nb, Mo, (CH2O)n, (C2F4)n), позволяют определить эффективность процессов их светоэрозии в широком диапазоне параметров оптического воздействия, что необходимо для количественного описания всех стадий преобразования энергии излучения при светоэрозии конструкционных материалов; они необходимы и для построения основ количественной теории светоэрозии твердотельных сред, и при синтезе новых полимерных рабочих веществ фотонных энергодвигательных установок высокой плотности мощности. Так, анализ экспериментальных данных о спектрально-энергетических порогах испарения и ионизации конденсированных сред позволил впервые предложить и осуществить новый метод светоэрозионной генерации гетерогенных парогазовых потоков высокого давления с регулируемым коэффициентом поглощения ИК-УФ излучения, а критериальный анализ данных, полученных при комбинированной интерферометрии поверхности светоэрозионных мишеней и приповерхностных  парогазовых потоков позволил сформулировать ряд требований к оптимальным режимам оптического воздействия.

Достоверность результатов выполненных исследований обеспечивается систематическим метрологическим контролем использованного оборудования, дублированием применяемых диагностических методов, статистической обработкой результатов исследований и подтверждается повторяемостью полученных результатов, их сравнением с опубликованными экспериментальными данными, результатами численного моделирования и теоретического анализа многофакторных процессов светоэрозии. В главах 2 – 4 диссертации приводится подробный анализ инструментальных и методических погрешностей выполненных измерений.

Научные положения, выносимые на защиту

1. Разработанные методики: 

· комплексной импульсной лазерной микроинтерферометрии поверхности твердотельных мишеней и светоэрозионных парогазовых потоков (с высоким временным Δt~10–13 с и пространственным Δx~10–6 м разрешением); 

· регистрации полного механического импульса отдачи (с разрешением ΔIм<10–11 Н·с) светоэрозионных парогазовых потоков при фемтосекундном лазерном воздействии на твердотельные мишени; 

· светоэрозионной генерации гетерогенных парогазовых потоков высокого давления;

2. Результаты экспериментального определения оптических характеристик (спектральных коэффициентов отражения и поглощения, спектров возбуждения люминесценции) ряда конструкционных материалов в диапазоне энергий квантов hν~1–10 эВ и температур T~77–1100 K на Курчатовском источнике синхротронного излучения. 

3. Результаты экспериментального исследования оптико-газодинамических характеристик при воздействии нано- и фемтосекундных импульсов когерентного излучения УФ–БИК диапазона спектра на конструкционные материалы: спектрально-энергетических порогов светоэрозии; пространственно-временных полей концентрации электронов и скоростных характеристик парогазовых потоков; скоростей, давлений и температур светоиндуцированных ударных волн в газовой среде; эффективности преобразования энергии когерентного излучения в кинетическую энергию светоэрозионных парогазовых потоков и энергию ударных волн.

4. Результаты критериального анализа оптико-газодинамических характеристик процессов светоэрозии твердотельных мишеней и режимов оптического воздействия, обеспечивающих достижение максимальных значений удельного массового расхода (ln(W/Wa)~1), удельного механического импульса отдачи (ln(W/Wa)~1,5) и спектрально-энергетической эффективности преобразования энергии лазерного излучения в кинетическую энергию парогазового потока (ln(W/Wa)~2).

Личный вклад соискателя


Соискатель принимал непосредственное участие в разработке диагностических схем и проведении всех описанных в работе экспериментов, обработке экспериментальных данных, критериальном анализе оптико-газодинамических характеристик процессов светоэрозии и режимов оптического воздействия. Автором предложены способы светоэрозионной генерации гетерогенных парогазовых потоков высокого давления и регистрации механического импульса отдачи с использованием комбинированной интерферометрии поверхности мишени и приповерхностной зоны при фемтосекундной лазерной абляции.

Апробация работы

Результаты исследований представлены на 16 и 17 школах-семинарах молодых ученых и специалистов под руководством академика РАН А.И. Леонтьева (2007 г., Санкт-Петербург; 2009 г., Жуковский), 24 международной конференции «Воздействие интенсивных потоков энергии на вещество» (2009 г., п. Эльбрус), 6 международной конференции «Лучевые технологии и применение лазеров» (2009 г., Санкт-Петербург), 5 международном симпозиуме по теоретической и прикладной плазмохимии (2008 г., Иваново), 13 международной конференции по физике неидеальной плазмы (2009 г., Черноголовка), 3 всероссийской молодежной школе-семинаре с международным участием «Инновационные аспекты фундаментальных исследований по актуальным проблемам физики» (2009 г., Москва-Троицк), 31 европейской конференции по взаимодействию лазерного излучения с веществом (2010 г., Будапешт), 63 конференции по газовой электронике (2010 г., Париж), 5 российской национальной конференции по теплообмену (2010 г., Москва). По результатам исследований опубликовано 20 статей в рецензируемых научных журналах и 17 печатных работ в сборниках тезисов докладов, материалов и трудов всероссийских и международных конференций.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения, изложена на 245 страницах, включает 64 рисунка, 5 таблиц и список литературы (общее число ссылок – 434).

Содержание диссертации

Во введении кратко описаны актуальность темы диссертации, цели и задачи исследования, структура работы.

В первой главе диссертации приводится обзор современного состояния проблемы: результаты анализа литературных источников, посвященных вопросам феноменологии, численного моделирования и экспериментального исследования оптико-теплофизических, газодинамических, фотохимических и оптико-механических процессов светоэрозии в широком диапазоне параметров воздействующего излучения. Рассмотрены диапазоны параметров оптического воздействия (длин волн, длительности и частоты следования импульсов излучения, его энергетических и мощностных характеристик); кратко описаны многообразие и иерархия оптико-теплофизических, газодинамических, фотохимических и оптико-механических процессов светоэрозии. Приводится краткий обзор основных методических подходов к численному моделированию многофакторных процессов светоэрозии, обсуждается соответствие полученных при математическом и физическом моделировании процессов результатов, область применения расчетно-теоретических моделей. Дан обзор методов экспериментального исследования оптико-теплофизических, газодинамических и оптико-механических процессов светоэрозии с анализом информативности, сложности реализации и точности таких методов. По итогам этого анализа, обосновывается выбор направления и методов исследования, определяется необходимость комплексного исследования не только динамики и эффективности многофакторных процессов светоэрозии в неизученном диапазоне параметров воздействия, но и оптико-теплофизических характеристик конструкционных материалов.

[image: image1.png]0

=

1

v




Рис. 1. Оптическая схема определения оптических характеристик с использованием зондирующего синхротронного излучения: 1 – канал ввода синхротронного излучения; 2 – поворотные и фокусирующие тороидальные зеркала; 3 – дифракционная решетка; 4 – оптический фильтр (SiO2 или MgF2); 5 – мишень; 6 – люминесцентная пластинка из салицилата натрия; 7 – фотоэлектронный умножитель регистрации пропущенного сигнала; 8 – фотоэлектронный умножитель регистрации опорного сигнала; 9 – магнитно-разрядные вакуумные насосы; 10 – криостат; 11 – отсечные клапаны; (в правом верхнем углу приведен фрагмент схемы измерения спектральных коэффициентов отражения; при измерении квантового выхода люминесценции 6 – зеркало) 


Во второй главе описаны методики и приводятся результаты экспериментального исследования оптико-теплофизических характеристик конструкционных материалов (Ti, Al, Zr, Nb, Mo, (CH2O)n, (C2F4)n) фотонных энергоустановок высокой плотности мощности. Обоснована необходимость исследования оптических характеристик (спектральных коэффициентов отражения и поглощения, квантового выхода люминесценции) в БИК–ВУФ области спектра (hν~1–25 эВ), в которой исследуемые материалы в рабочих циклах фотонных энергоустановок подвергаются интенсивным оптическим нагрузкам (до I0~1015 Вт/см2) в широком диапазоне температур (T~77–1500 К). Показано, что для исследования оптических характеристик конструкционных материалов в данных условиях целесообразно использование синхротронного излучения в качестве зондирующего. Описаны экспериментально-диагностический модуль для исследования оптических характеристик конструкционных материалов в УФ–ВУФ области спектра в широком диапазоне температур в высоковакуумных условиях на Курчатовском источнике синхротронного излучения «Сибирь-1» (рис. 1). Рассмотрены особенности анализа параметров и метрологии синхротронного излучения, выполнения прецизионных оптических измерений в сверхвысоком вакууме: определения спектральных коэффициентов отражения и поглощения, квантового выхода люминесценции при воздействии коротковолнового излучения. Приводятся результаты экспериментального определения спектральных коэффициентов отражения и поглощения, спектров возбуждения и квантового выхода люминесценции ряда конструкционных материалов (Ti, Al, Zr, Nb, Mo, (CH2O)n, (C2F4)n) в БИК–ВУФ (hν~1–10 эВ), области спектра в диапазоне температур T~77–1150 К (рис. 2, 3).

	
[image: image2.wmf]1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

 

 1

 2

 3

 4

R

h

n

, ýÂ

Mo

1200

800

400

150

200

300

l

, íì


	
[image: image3.wmf]200

400

600

800

1000

1200

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

 

 

R(T)/R(T

0

)

T, K



	а
	б


Рис. 2. Спектральная (а) и температурная (б, λ~600 нм) зависимости коэффициентов отражения массивной Mo-мишени (1 – Т~77 К; 2, 3 – Т~300 К, 4 – справочные данные)

	
[image: image4.wmf]4

5

6

7

8

9

10

 1

 2

 3

 4

h

n

, ýÂ

(C

2

F

4

)

n

10

-3

10

-2

10

-1

10

0

g

, îòí. åä.

 

350

325

300

275

250

225

200

175

150

125

 

l

, íì


	
[image: image5.wmf]4

5

6

7

8

9

10

 1

 2

 3

 4

h

n

, ýÂ

g

, îòí. åä.

(CH

2

O)

n

10

-3

10

-2

10

-1

10

0

 

 

350

325

300

275

250

225

200

175

150

125

l

, íì



	а
	б


Рис. 3. Зависимость квантового выхода люминесценции полимерных мишеней (C2F4)n (а) и (CH2O)n (б) от энергии квантов возбуждающего излучения: 1 – участок спектра люминесценции λ~390–460 нм, при температуре Т1~300 К; 2 – λ~315–425 нм, Т2~77 К; 3 – λ~390–460 нм, Т1~300 К; 4 – λ~315–425 нм, Т2~77 К

В третьей главе диссертации приводятся описание разработанного экспериментально-диагностического модуля (рис. 4) и результаты экспериментального исследования динамики оптико-теплофизических процессов светоэрозии на поверхности твердотельных мишеней (Ti, Cu, Zr, Nb, Mo, (CH2O)n, (C2F4)n) при воздействии ультракоротких импульсов лазерного излучения (τ0,5~(4,5–7)·10–14 с, I0~1012–1015 Вт/см2). Описаны метод лазерной импульсной интерференционной микроскопии и экспериментальная установка для исследования оптико-теплофизических и газодинамических характеристик фемтосекундной УФ-БИК (λ~266, 400, 800 нм) лазерной абляции в атмосферных и вакуумных (p~5·10-3 Па) условиях. Приводится краткий обзор методик и представлены результаты экспериментального определения спектрально-энергетических порогов лазерной абляции твердотельных мишеней (Ti, Cu, Zr, Nb, Mo, (CH2O)n, (C2F4)n) при воздействии УФ-БИК (λ~213–1064 нм) лазерного излучения нано- (τ0,5~(1,1–2,7)·10–8 с) и фемтосекундной (τ0,5~(4,5–7)·10–14 с) длительности. Приводятся результаты экспериментального исследования динамики оптико-теплофизических процессов светоэрозии в сверхсильных лазерных полях: данные о скорости абляции, динамике массового расхода и формы кратера на поверхности облучаемых твердотельных мишеней (рис. 5, табл. 1). 

[image: image6.png]f /X0 METIL/I/IUFELKOE FEPKU/ID
/ OU3/1eK; ITIDUYELKOE FEPKA/NI0 L CE/IEK, MUOHBIM 110K, DbITILEM

/. no/ynpo3pasHoe 3epKa/io L Juagpacma
onmobo/IoKHo nm . UHIMEDQPEDEHLUOHHBIL PU/IBITD
N 7puama l naHa





Рис. 4. Оптическая схема экспериментальной установки для исследования оптико-теплофизических и газодинамических процессов взаимодействия ультракоротких импульсов лазерного излучения с твердотельными мишенями в вакууме: 1  твердотельная мишень; 2  Ti:Al2O3-лазер; 3  интерферометр Майкельсона; 4  интерферометр МахаЦендера; 5  оптическая линия задержки; 6  вакуумная камера (p~10–3–105 Па); 7  кристалл второй гармоники (2=400 нм); 8  микрообъектив; 9 – фотообъектив; 10  ПЗС-камера; 11  кристалл третьей гармоники (3=266 нм); 12  фотоэлектронный умножитель; 13  полуволновая пластинка (/2); 14  объектив оптоволокна; 15  широкодиапазонный спектрометр; 16  электромеханический затвор

В четвертой главе приводятся результаты экспериментального исследования динамики и макроструктуры светоэрозионных парогазовых потоков в приповерхностной зоне облучаемых мишеней в различных газо-вакуумных условиях. Описаны впервые предложенные и инструментально осуществленные методики комбинированной интерферометрии для дифференцированного определения полного механического импульса отдачи парогазового потока и эффективности преобразования энергии лазерного излучения в его кинетическую энергию и метод светоэрозионной генерации гетерогенных парогазовых потоков высокого давления (рис. 6). Описан экспериментально-диагностический модуль, содержащий блоки теневой и шлирен-регистрации, импульсной лазерной интерферометрии и эмиссионной спектроскопии светоэрозионных парогазовых потоков. Приводятся результаты экспериментального исследования динамики и макроструктуры светоэрозионных парогазовых потоков (в том числе радиально ограниченных и содержащих конденсированную дисперсную фазу — рис. 7, 8) при воздействии нано- (τ0,5~(1,1–2,7)·10–8 с) и фемтосекундных (τ0,5~(4,5–7)·10–14 с) импульсов лазерного излучения (λ~213–1064 нм), а также результаты анализа влияния энергии кванта, длительности и частоты следования импульсов воздействующего излучения, давления буферного газа на динамику и макроструктуру приповерхностных светоэрозионных парогазовых потоков, характеристики ударно-волновых фронтов. Рассмотрены особенности управления оптическими характеристиками парогазовых потоков при введении в них конденсированной дисперсной фазы и эффективностью преобразования энергии лазерного излучения в кинетическую энергию парогазовых потоков и ударных волн.

Таблица 1.

Спектрально-энергетические пороги испарения конструкционных материалов в зависимости от длины волны и длительности оптического воздействия 
(в числителе – Дж/см2, в знаменателе – Вт/см2) 

	λ, нм
	τ0,5
	Nb
	Mo
	Cu
	(C2F4)n
	(CH2O)n

	266
	70 фс
	н/д
	н/д
	0,107

8,93·1011
	0,11

9,3·1011
	н/д

	400
	60 фс
	0,8

1,3·1013
	1,6

2,7·1013
	0,223

1,86·1012
	1,25

1,04·1013
	2,04

1,7·1013

	800
	45 фс
	1,1

2,4·1013
	1

2,2·1013
	0,504

4,23·1012
	1,69

1,44·1013
	7,05

5,88·1013

	532
	27 нс
	0,678

7,53·107
	н/д
	0,947

1,05·108
	н/д
	0,842

9,36·107

	1064
	
	0,705

7,84·107
	1,79

1,99·108
	1,37

1,52·108
	0,55

6,11·107
	2,32

2,75·108

	
[image: image7.wmf]10

12

10

13

10

14

0

100

200

300

 1

 2

 3

 

 

m/E, ìêã/Äæ

I

0

, Âò/ñì

2

Cu


	
[image: image8.wmf]0,1

1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

W

a,800

 ~ 1,1±0,2

W

a,400

 ~ 0,4±0,08

I

0

, Âò/ñì

2

 1

 2

 3

 

h

max

, ìêì

W, Äæ/ñì

2

Zr

W

a,266

 ~ 0,05±0,01

10

12

10

13

10

14



	а
	б


Рис. 5. Удельный массовый расход медной мишени m/E (а) и глубина кратера h (б) на поверхности Zr – мишени (б) (1 – λ3=266 нм, 2 – λ2=400 нм, 3 – λ1=800 нм)

	
[image: image9.png]200 mkm





	
[image: image10.png]um 8
= o
3 S)
¥




	
[image: image11.png]c
Pl

OO T T T
LIJLIJLIJI.IJI.IJLIJLIJLIJI.IJ

OO ONDOMO
QRO —FONO
——N+———a A





	
[image: image12.png]sz'8l
008t
SLLL
05'LL
szLL
00'LL
sL'9L
0594
szol
([wo] "u) By

ooy

009






	а
	б
	в
	г


Рис. 6. К анализу результатов интерферометрии приповерхностных светоэрозионных парогазовых потоков: а  исходная интерферограмма потока; б – распределение фазового сдвига волнового фронта; в – распределение показателя преломления; г – распределение концентрации электронов

В пятой главе приводятся результаты критериального анализа оптико-газодинамических характеристик процессов светоэрозии и анализа влияния энергии квантов, длительности и частоты следования импульсов излучения, давления и химического состава буферного газа на динамику оптико-теплофизических, газодинамических и опто-механических процессов светоэрозии в широком диапазоне значений этих параметров (I0~102–1018 Вт/см2, λ~101–104 нм, τ~100–10–14 c). Предложен ряд критериев подобия параметров лазерного воздействия (удельная плотность энергии W/Wa и мощности I0/Ia, удельный энерговклад) и оптико-газодинамических характеристик светоэрозии (квантовая эффективность абляции), характеризующих как свойства облучаемых твердотельных сред при данных условиях воздействия, так и эффективность оптико-теплофизических и газодинамических процессов светоэрозии; приводятся результаты оптимизационного критериального анализа. Экспериментально показана возможность осуществления ряда оптимальных режимов воздействия и сформулированы требования к ним для достижения максимальной эффективности использования энергии лазерного излучения при генерации парогазовых потоков (рис. 9).

	[image: image13.emf]
	[image: image14.jpg]0

0

8

00Z

009

WAIN
009

0]0) %

AN




	[image: image15.jpg]AN
00¢l 00cl 00LL 000l 006 008 00Z 009 009

0s'gl I

sz'el
oo'sl
SL'LL
0s'L)
ST'LL
00°L)
SL'91

0

(Iwo] ") By

009

00Z

008

006

WAIN




	[image: image16.jpg]NN
00cl00clL00LL 00Ol 006 008 00.

009 00S oOO0¥

009

009

00Z

008

006

0001}

AN





	а
	б
	в
	г


Рис. 7. Пространственные распределения концентрации электронов ne в светоэрозионном  приповерхностном парогазовом потоке в атмосферных условиях: а – (C2F4)n-мишень, Δτ~42 нс, λ1~800 нм, W~40 Дж/см2, б – (CH2O)n-мишень, Δτ~75 нс, λ1~800 нм, W~40 Дж/см2; и в вакууме: в – Cu, Δτ~27 нс, λ1~800 нм, W~5 Дж/см2; г – Ti, Δτ~42 нс, λ1~800 нм, W~21 Дж/см2 

	[image: image17.jpg]B )
ik
PPi iy v
2 g

b:





	а

	
	б


Рис. 8. К динамике лазерно-индуцированного гетерогенного парогазового потока: тенеграммы (а) и пространственно-временное распределение концентрации электронов ne (б) при лазерном воздействии с λ5~213 нм, W~0,113 Дж/см2 (I0~107 Вт/см2) (длина белой вставки соответствует ~2 мм, временные интервалы соответствуют задержке экспозиции относительно лазерного воздействия)

	
[image: image18.wmf]2

4

6

8

10

12

14

10

-5

10

-4

 1

 2

 3

 

 

C

m

, 

Í

*ñ/Äæ

W/W

a

 (I

0

/I

a

)


	
[image: image19.wmf]0

2

4

6

8

10

12

14

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

 1

 2

 3

 

 

h, %

W/W

a 

(I

0

/I

a

)

e

2



	а
	б


Рис. 9. Зависимость удельного механического импульса отдачи Cm (а) на поверхности (C2F4)n-мишени и эффективности преобразования энергии лазерного излучения в кинетическую энергию парогазового потока η (б) от спектрально-энергетических параметров воздействия: 1 – λ1~800 нм, 2 – λ2~400 нм, 3 – λ3~266 нм

Основные выводы и результаты

1. Для исследования многофакторных оптико-теплофизических, газодинамических и опто-механических процессов светоэрозии конструкционных материалов в газо-вакуумных условиях в широком диапазоне регулировочных параметров оптического воздействия (энергии квантов и плотности мощности излучения) и температур, разработан комплекс экспериментально-диагностических модулей и методик:

а) разработаны и осуществлены методики экспериментального исследования оптических характеристик (спектральных коэффициентов отражения и поглощения, квантового выхода люминесценции) с использованием зондирующего синхротронного излучения в диапазоне энергий квантов hν~3,5–25 эВ, температур T~77–1500 К в высоковакуумных (p~10-6 Па) условиях;

б) впервые разработаны и экспериментально апробированы методики: 

· комплексной импульсной лазерной микроинтерферометрии поверхности твердотельных мишеней и светоэрозионных парогазовых потоков с высоким временным (Δt~10–13 с) и пространственным (Δx~10–6 м) разрешением; 

· регистрации полного импульса светоэрозионных парогазовых потоков при фемтосекундном лазерном воздействии на твердотельные мишени (с разрешением ΔIм<10-11 Н·с); 

· светоэрозионной генерации гетерогенных парогазовых потоков высокого давления.

2. Экспериментально определены оптические характеристики конструкционных материалов (спектральные коэффициенты отражения и поглощения, квантовый выход люминесценции металлов Zr, Mo, Ti, Nb и диэлектриков полимерного ряда (C2F4)n, (CH2O)n) и их температурные зависимости на Курчатовском источнике синхротронного излучения «Сибирь-1» и создан на их основе раздел базы экспериментальных данных оптико-теплофизических характеристик конструкционных материалов фотонных энергоустановок в неизученном диапазоне условий воздействия (интенсивность потока зондирующего излучения I~1012 фотон/см2·с в диапазоне энергий квантов hν~1– 10 эВ и температур T~77–1150 К).

3. В результате комплексного экспериментального исследования и анализа оптико-теплофизических, газодинамических и опто-механических процессов светоэрозии ряда конструкционных материалов (металлов, диэлектриков, оптических кристаллов) в диапазоне спектра λ~213–1064 нм в газо-вакуумных условиях (p~10-2–105 Па) получены новые данные по:

а) спектрально-энергетическим порогам лазерной абляции, значения которых изменялись в диапазоне Ia~106–1013 Вт/см2, Wa~2·10-3–7 Дж/см2, массово-расходным характеристикам (m/E~50–150 мкг/Дж) и скоростям светоэрозии (h~10-9–10-5 м/имп.) полимерных ((C2F4)n, (CH2O)n) и металлических (Zr, Mo, Ti, Nb) мишеней;

б) полному (IM~10-8–10-4 Н·с) и удельному механическому импульсу отдачи (Cm~10-5–4·10-4 Н·с/Дж) светоэрозионных парогазовых потоков на твердотельную мишень и спектрально-энергетической эффективности преобразования энергии мощного оптического излучения (I0~1013–1015 Вт/см2) в кинетическую энергию парогазовых потоков при фемтосекундном лазерном воздействии;

в) динамике и макроструктуре приповерхностных светоэрозионных парогазовых потоков, полям температур (T~10-1–5 эВ) и давлений (p~105–
108 Па) лазерно-индуцированных ударных волн в светоэрозионных парогазовых потоках, в том числе в условиях пространственного ограничения течения.

4. Выполнен критериальный анализ оптико-газодинамических характеристик светоэрозии в широком диапазоне регулировочных параметров и условий оптического воздействия (плотности мощности, длительности импульсов и длин волн интенсивного когерентного излучения – I0~102–
1016 Вт/см2, τ0.5~100–10–14 с, λ~0,157–10,6 мкм, соответственно); установлен ряд критериальных зависимостей и определены оптимальные режимы оптического воздействия для достижения максимальных значений удельного массового расхода (ln(W/Wa)~1), удельного механического импульса отдачи (ln(W/Wa)~1,5) и эффективности преобразования энергии лазерного излучения в кинетическую энергию парогазового потока (ln(W/Wa)~2).

Список работ, опубликованных по теме диссертации

1. Численное моделирование динамики температурных полей на плоских мишенях при нестационарном интенсивном лазерном воздействии / М.П. Галанин [и др.]: препринт  Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН. М., 2008. № 61. 31 с.

2. Использование коротковолнового синхротронного излучения для измерения квантового выхода и спектра возбуждения люминесценции полимеров / С.Н. Иванов [и др.] // Журнал прикладной спектроскопии. 2009. Т. 76, № 5. С. 779–783.

3. Иванов С.Н., Локтионов Е.Ю., Протасов Ю.Ю. Исследование оптических характеристик конструкционных материалов фотонных энергоустановок на источнике синхротронного излучения. // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Естественные науки. 2010. № 1. С. 80–88.

4. Иванов С.Н., Локтионов Е.Ю., Протасов Ю.Ю. Исследование спектральных коэффициентов отражения конденсированных сред полимерного ряда в коротковолновой области спектра // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Приборостроение. 2010. № 1. С. 41–52.

5. Иванов С.Н., Локтионов Е.Ю., Протасов Ю.Ю. Исследование оптических характеристик полимеров в вакуумном ультрафиолете // Приборы и техника эксперимента. 2010. № 3. С. 91–96.

6. Экспериментальное исследование оптико–газодинамических процессов абляции полимерных материалов ультракороткими лазерными импульсами / Е.Ю. Локтионов [и др.] // Краткие сообщения по физике. 2010. № 3. С. 31–34.

7. Иванов С.Н., Локтионов Е.Ю., Протасов Ю.Ю. Исследование оптико-теплофизических характеристик конденсированных сред полимерного ряда в высоковакуумных условиях // Теплофизика высоких температур. 2010. Т. 48, № 3. С. 361–367.

8. Экспериментально–диагностический модуль для сверхскоростной комбинированной интерферометрии процессов взаимодействия ультракоротких лазерных импульсов с конденсированными средами в вакууме / Е.Ю. Локтионов [и др.] // Приборы и техника эксперимента. 2010. № 3. С. 104–110.

9. Методика экспериментального определения удельного механического импульса отдачи при фемтосекундной лазерной абляции конденсированных сред в вакууме / Е.Ю. Локтионов [и др.] // Приборы и техника эксперимента. 2010. № 4. С. 140–144.

10. Локтионов Е.Ю., Протасов Ю.Ю. Светоэрозионный метод генерации пылевых газово–плазменных потоков высокого давления // Приборы и техника эксперимента. 2010. № 4. С. 145–149.

11. Энергетическая эффективность фемтосекундной лазерной абляции тугоплавких металлов в вакууме / Е.Ю. Локтионов [и др.] // Журнал прикладной спектроскопии. 2010. Т. 77, № 4. С. 604–611.

12. Экспериментальное исследование спектрально–энергетической эффективности фемтосекундной лазерной абляции металлов 
/ Е.Ю. Локтионов [и др.] // Прикладная физика. 2010. № 5. С. 32–39.

13. Локтионов Е.Ю., Протасов Ю.Ю. О критериях подобия опто–газодинамических характеристик лазерной абляции // Инженерная физика. 2010. № 8. С. 3–12.

14. Локтионов Е.Ю., Протасов Ю.Ю. Исследование динамики и макроструктуры лазерно–индуцированных оптических разрядов с аблирующей стенкой // Инженерная физика. 2010. № 8. С. 13–23.

15. О генерации лазерно–индуцированных пылевых структур в газово–плазменных потоках сложного химического и ионизационного состава 
/ Е.Ю. Локтионов [и др.] // Доклады Академии наук. 2010. Т. 433, № 1. С. 38–41.

16. Локтионов Е.Ю., Протасов Ю.Ю. О температурной зависимости оптических характеристик конденсированных сред в вакууме 
// Инженерная физика. 2011. № 11. С. 3–8.

17. Иванов С.Н., Локтионов Е.Ю., Протасов Ю.Ю. Исследование спектральных коэффициентов преломления и поглощения конденсированных сред полимерного ряда в коротковолновой области спектра в вакууме // Прикладная физика. 2010. № 6. С. 12–19.

18. Экспериментальное исследование опто–механических характеристик фемтосекундной лазерной абляции полимеров в атмосферных и вакуумных условиях / Е.Ю. Локтионов [и др.] // Письма в Журнал технической физики. 2010. Т. 36, № 13. С. 8–15.

19. О спектрально–энергетической эффективности фемтосекундной лазерной абляции полимеров / Е.Ю. Локтионов [и др.] // Доклады Академии наук. 2010. Т. 434, № 1. С. 38–41.

20. Исследование оптико–теплофизических и газодинамических характеристик фемтосекундной лазерной абляции конструкционных материалов полимерного ряда / Е.Ю. Локтионов [и др.] // Теплофизика высоких температур. 2010. Т. 48, № 5. С. 766–778.

Опубликовано также 17 печатных работ в сборниках тезисов докладов, материалов и трудов всероссийских и международных конференций, упомянутых в разделе «Апробация работы».

Подписано к печати __.__.2010. Заказ №_____.

 Объем 1 печ. л. Тираж 100 экз. 

Типография МГТУ им. Н.Э. Баумана

105005, Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 5

(499) 263-62-01
PAGE  

_1350120345.unknown

_1350120401.unknown

_1350120463.unknown

_1350120609.bin

_1350120515.unknown

_1350120420.unknown

_1350120369.unknown

_209209660

_209210300

_1350120294.unknown

_209209980

_209207740

