общая характеристика работы
Актуальность работы. В настоящее время в ракетно-космической технике востребованы конструкции из композиционных материалов (КМ), способные работать в широком интервале температур и давлений без изменения формы и размеров, потери теплозащитных характеристик. Производство таких КМ необходимо в связи с созданием нового поколения пилотируемых и беспилотных многоразовых космических аппаратов (МКА), совершающих полет с высокими скоростями в атмосфере. Магистральное решение вопросов тепловой защиты МКА состоит в использовании так называемых «горячих» конструкций, которые сочетают в себе силовые и теплозащитные функции благодаря интеграции углерод-керамических КМ (УККМ) с легкими керамическими теплоизоляторами. По этой схеме из УККМ выполнены опытные конструкции носовых обтекателей, передних кромок крыльев, панелей корпуса и управляющих поверхностей МКА «Hermes» (ESA), Х-38 (CША) и «Hopper» (EADS Company).

В УККМ керамическая матрица обладает высокой термостойкостью, а углеродный каркас обеспечивает необходимую прочность и жесткость. Основные преимущества УККМ – высокая термостойкость, сравнительно малая плотность, высокие прочностные и жесткостные свойства, низкий коэффициент линейного термического расширения (КЛТР), стойкость к окислению.

Необходимые качества конструкции из УККМ формируются в процессе ее производства, поэтому актуальна постановка всесторонних многомасштабных исследований влияния технологических факторов (режимы, прекурсоры, рабочие среды и др.) на структурные характеристики и физические свойства материалов в широком диапазоне эксплуатационных параметров. Для управления качеством конструкций из УККМ необходимо анализировать технологические особенности их получения, прогнозировать закономерности формирования матричного материала в поровом пространстве углерод-углеродных заготовок, связывая это с причинами образования различного рода дефектов и их эволюцией не только на стадиях производства УККМ, но и в процессе эксплуатации. 

Повышению стойкости конструкций из УККМ к действию многократных нагрузок может способствовать детальная отработка технологических параметров процесса производства конструкций с необходимой структурной однородностью материала. Однако, на основе интуитивно-эмпирических приемов оптимизировать технологические параметры процесса, гарантирующие производство конструкций из УККМ требуемого качества, нельзя без больших затрат времени и средств. Опираясь лишь на экспериментальные данные, трудно даже  обеспечить корректный перенос технологических параметров с лабораторных установок на промышленные в силу сложности протекающих физико-химических явлений. С другой стороны, теоретические подходы к проектированию производственных технологий подразумевают создание нового или освоение имеющегося математико-алгоритмического и программного обеспечения. Нельзя сказать, что это простая задача, но ее решение способно многократно повысить эффективность работ по производству крупногабаритных конструкций многоразового применения из УККМ. В силу сложности теоретического решения рассматриваемой задачи наиболее эффективным представляется настройка и использование одного из современных комплексов, таких как ANSYS CFX, ANSYS FLUENT, CFD ACE, FLOW 3D. 

Цель работы состоит в повышении качества, сокращении сроков и снижении материальных затрат при изготовлении крупногабаритных деталей ракетно-космических конструкций из углерод-керамических композиционных материалов.

Тема диссертации отвечала планам работ по реализации задач: Федеральной космической программы РФ на 2006–2015 гг., государственного заказа на 2006 г. (постановление Правительства РФ от 29.12.2005 № 825–50) – НИР «Композиция»; раздел 1, ОКР «Материал»; государственного оборонного заказа на 2009 г. и на плановый период 2010–2011 гг. (постановление Правительства РФ от 29.12.2008 № 1036) – ОКР «Кернит»; Федеральной целевой программы «Разработка, восстановление и организация производства стратегических, дефицитных и импортозамещающих материалов и малотоннажной химии для вооружения, военной и специальной техники на 2009–2011 гг. и на период до 2015 г.», раздел 2 (постановление Правительства РФ от 11.09.2008 № 658-25) – НИР «Янус». Отдельные результаты получены при финансовой поддержке по проектам № 2.1.2/5865 и № 2.1.2/11304 аналитической ведомственной целевой программы Минобрнауки РФ «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2011 гг.)», а также по грантам РФФИ № 06-08-01516-а, 08-08-01065-а, 09-08-00607-а. 

Научная новизна диссертации
1. Впервые изучены закономерности уплотнения матричным материалом порового пространства УККМ в диапазоне температур от 873 до 1000 К и давлений от 5 до 100 Па для производства деталей конструкций многоразового применения с повышенной на 12% структурной однородностью по геометрическим размерам (по высоте, длине, толщине) на основе разработанной системы многоуровневых математических моделей комбинированного тепло- и массообмена, происходящих в газофазных технологических реакторах.

2. Обоснованы и реализованы новые режимы производства деталей конструкций из УККМ в натурных технологических установках на основе разработанного математико-алгоритмического обеспечения и интеграции программных комплексов для моделирования технологического процесса газофазного уплотнения.

3. Впервые исследованы механизмы и особенности деформирования, разрушения деталей ракетно-космических конструкций многоразового применения из УККМ на макро- и микроуровне во время воздействия эксплуатационных нагрузок с использованием разработанного математико-алгоритмического аппарата, которые позволили установить характер взаимодействия на уровне «волокно-матрица» с учетом их адгезии.

На защиту выносятся:
1. Закономерности уплотнения матричным материалом порового пространства УККМ для производства деталей ракетно-космических конструкций многоразового применения с высокой структурной однородностью на основе системы многоуровневых математических моделей тепло- и массообмена, характерных для газофазных технологических реакторов. 
2. Результаты расчетно-теоретических исследований для прогнозирования процессов в натурных технологических установках на основе разработанного математико-алгоритмического обеспечения. 

3. Результаты исследования механизмов и особенностей деформирования, разрушения деталей ракетно-космических конструкций многоразового применения из УККМ на макро- и микроуровне во время воздействия эксплуатационных нагрузок с использованием разработанного математико-алгоритмического аппарата. 

Практическую ценность имеют:

1. Методика математического моделирования комбинированного тепло- и массообмена в газофазных реакторах при производстве деталей конструкций из УККМ, которая позволяет не только оптимизировать технологические параметры, режимы и прогнозировать особенности уплотнения матричным материалом порового пространства материала, но и проектировать реакторы разномасштабных установок газофазного осаждения. 

2. Рекомендации по организации производства крупногабаритных ракетно-космических конструкций из УККМ, способствовавшие повышению производительности на 15%, уменьшению на 25% энергоемкости процесса газофазного осаждения карбидокремниевой матрицы, повышению структурной однородности конструкций из УККМ по геометрическим размерам (по высоте, длине, толщине) на 12% и, как следствие, увеличению окислительной и эрозионной стойкости материала.

Указанные результаты использованы в НИР и ОКР в ОАО «Композит» и учебном процессе в МГТУ им. Н.Э. Баумана, что отражено в соответствующих актах о внедрении. 

Достоверность результатов исследований гарантируется корректностью выбора исходных допущений при постановке задач, адекватностью применяемых моделей физико-химических явлений, строгостью использования современного математического аппарата, а также сравнением с экспериментальными данными.

Личный вклад автора состоит в разработке методики рационального выбора технологического процесса производства теплонапряженных деталей из УККМ, проведении расчетно-теоретических и экспериментальных исследований, анализе и обобщении полученных результатов. Все основные результаты и выводы получены лично автором.

Апробация основных результатов диссертации проведена на научных конференциях и семинарах, в том числе: 3-й международной конференции «Ракетно-космическая техника: фундаментальные и прикладные проблемы» (Москва, 2007), 2-й и 3-й международных научно-технических конференциях «Аэрокосмические технологии» (Москва–Реутов, 2009 [1], 2010), 2-й и 3-й Всероссийских конференциях «Будущее машиностроения России» (Москва, 2009 [2], 2010 [3]), 3-й международной конференции «Деформация и разрушение материалов и наноматериалов» (Москва, 2009 [4]), 3-й международной конференции «Функциональные наноматериалы и высокочистые вещества» (Суздаль, 2010), 7-й Российской ежегодной конференции молодых научных сотрудников и аспирантов «Физико-химия и технология неорганических материалов» (Москва, 2010 [5]), 6-й Всероссийской конференции «Необратимые процессы в природе и технике» (Москва, 2011 [6]), на XXXIV Академических чтениях по космонавтике (Москва, 2010 [7]), на 5-м международном научном симпозиуме «Передовые технические системы и технологии» (Севастополь, Украина, 2009) и Всероссийском симпозиуме «Функциональные композиционные материалы» (Пермь, 2009), на научных семинарах в МГТУ им. Н.Э. Баумана и ОАО «Композит» (2008–2011).

По материалам диссертации опубликовано 15 научных работ, в том числе 8 статей в журналах, относящихся к перечню, рекомендованному ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, общих выводов и приложения, содержит 179 страниц текста, 97 рисунков, 9 таблиц. Список литературы включает 218 работ.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Первая глава носит обзорно-аналитический характер. В ней систематизированы и обобщены литературные данные по структурным и физико-механическим особенностям углеродных волокон, типах армирования и приемах получения матричного материала УККМ. Кратко описаны области применения УККМ в конструкциях МКА. Проведен критический анализ имеющихся алгоритмов для математического моделирования газофазных технологических процессов. Сформулирована цель и задачи работы. 

Во второй главе представлены выявленные закономерности уплотнения матричным материалом порового пространства заготовки при производстве деталей ракетно-космических конструкций из УККМ в газофазном реакторе, полученные с использованием многоуровневых математических моделей тепло- и массообмена. Определено влияние технологических параметров процесса на равномерность осаждения карбидокремниевой матрицы на макро- и микроуровне на основе результатов численного моделирования тепло- и массообмена с учетом химической макро- и микрокинетики. 

Моделировался процесс осаждения карбидокремниевой матрицы из газовой фазы монометилсилана (ММС). Задача разделялась на две подзадачи: внутреннюю и внешнюю. К внутренней задаче относилось моделирование физико-химических явлений, происходящих в объеме и на поверхности заготовки конструкции. К внешней задаче – моделирование процессов, которые происходят вне заготовки конструкции из УУКМ. Обе задачи сопрягались с помощью граничных условий на поверхности заготовки конструкции из УУКМ. 

Характер уплотнения волокнистого каркаса матрицей определяется закономерностями тепло- и массообмена в пористом материале и в газовой среде реактора. Математическая модель технологического процесса включала в себя уравнения течения многокомпонентной газовой смеси с учетом гетерогенных химических реакций на макро- и микроуровне и уравнения сопряженного комбинированного теплообмена в системе со сложной геометрией. Математический аппарат базировался на уравнениях Навье-Стокса для многокомпонентной реагирующей газовой смеси, а также на уравнениях химической кинетики (в частности, учитывалось уравнение Аррениуса на реакционных поверхностях). 
Для переноса результатов с существующих разномасштабных и разнотипных установок на вновь проектируемые промышленные установки система уравнений строилась в безразмерном виде с использованием теории подобия. В качестве масштабов длины, времени, скорости, температуры и молекулярного веса выбирались некоторые характерные значения этих величин 
[image: image1.wmf]00000

l,t,u,T,m

, а в качестве масштабов физических свойств смеси, ее коэффициентов переноса и констант скоростей химических реакций – значения соответствующих величин, определенные при 
[image: image2.wmf]00

T,p

 и некотором характерном составе смеси: 
[image: image3.wmf]000000

ps

,c,,,D,k

rml

%

. Масштабы всех остальных величин, входящих в систему уравнений, строились с учетом безразмерных параметров. Система включала следующие уравнения:

Уравнение неразрывности для смеси в целом:


[image: image4.wmf]Sh()0

V

t

¶r

×+Ñr×=

¶

ur

; 










Уравнение неразрывности i-ой компоненты:


[image: image5.wmf]as

()

11

Sh()D

ReSc

i

is

ii

s

c

cVwJ

t

¶

×+Ñ×=×-Ñ

¶

rr××

å

uruur

&

; 






Уравнение количества движения:


[image: image6.wmf][

]

()11

Sh()0

Fr

Re

Vpg

VV

tg

éù

¶Ñ

×+Ñ×+-Ñs-×=

êú

¶

rr×

ëû

ur

urur

;





Уравнение энергии:


[image: image7.wmf]()1

Sh()()0

RePr

h

hVq

t

¶

+Ñ×+×Ñ×=

¶

r××

urr

. 







Система уравнений дополнялась следующими зависимостями:


[image: image8.wmf]1

1

j

j

j

c

pT,m

mm

-

=r××=

å

; 










[image: image9.wmf](())()(ln)

(ln)(1)(ln);

TT

jij

i

ji

ij

i

ijijij

jjj

jijij

i

i

cmccm

cm

JcJDDT

mDmDmD

m

cmp

m

¹¹

××

=-rÑ+×+r×-Ñ-

×××

éù

-r×Ñ+-Ñ

êú

ëû

ååå

urur





[image: image10.wmf]Pr1Pr

(())

ScSc

j

Tj

jj

jj

j

kJ

qThJp

c

×

g-

=-lÑ+×+×××

g

r×

åå

ur

rur

; 






[image: image11.wmf]()

isis

isis

ii

ii

ii

isisss

s

ii

ii

cc

wmkk

mm

¢¢¢

nn

¢¢¢

nn

éù

éùéù

åå

¢¢¢¢¢¢

êú

=n-n××r×-×r×

êúêú

êú

ëûëû

ëû

å

ÕÕ

&

. 




где: 
[image: image12.wmf]0

00

Sh

l

ut

=

 – число Струхаля; 
[image: image13.wmf]0

1

0

2

0

M

u

RT

m

=

éù

g××

êú

ëû

 – число Маха, где 
[image: image14.wmf]0

0

P

V

c

c

g=

%

%

 – показатель адиабаты; 
[image: image15.wmf]000

0

Re

ul

r××

=

m

 – число Рейнольдса; 
[image: image16.wmf]2

0

0

Fr

u

gl

éù

ëû

=

×

 – число Фруда; 
[image: image17.wmf]00

0

Pr

P

c

×m

=

l

%

 – число Прандтля; 
[image: image18.wmf]0

00

Sc

D

m

=

m×

 – число Шмидта; 
[image: image19.wmf]1

1

0

0

0

as

00

D

()

is

i

s

m

l

uk

-

¢

--n

å

éù

éù

éù

r

êú

êú

êú

êú

êú

ëû

ëû

êú

=

¢

êú

êú

êú

ëû

– число Дамкелера; 
[image: image20.wmf]0

=

j

j

m

m

m

 – безразмерный вес j-ой компоненты смеси; 
[image: image21.wmf]r

 – плотность смеси; 
[image: image22.wmf]t

 – время; 
[image: image23.wmf]uv

V

 – среднемассовая скорость; сi – массовые концентрации  i–ой компоненты; 
[image: image24.wmf]&

i

w

 – массовая скорость образования i–ой компоненты; 
[image: image25.wmf]i

J

uuv

 – вектор плотности массового диффузионного потока i-го компонента; h – энтальпия; q – тепловой поток; р – давление; Т – температура; R – универсальная газовая постоянная; 
[image: image26.wmf]i

m

 – молекулярный вес i–ой компоненты; 
[image: image27.wmf]isis

,

nn

¢¢¢

 – стехиометрические коэффициенты соответственно для реагентов и продуктов реакции; 
[image: image28.wmf]0

Р

c

%

 – удельная теплоемкость i-ой компоненты при постоянном давлении; 
[image: image29.wmf]0

V

c

%

 – удельная теплоемкость i-ой компоненты при постоянном объеме; 
[image: image30.wmf]0

m

– коэффициент вязкости компоненты газовой смеси; 
[image: image31.wmf]s

k

¢

 – константа скорости прямой реакции; 
[image: image32.wmf]s

k

¢¢

 – константа скорости обратной реакции; 
[image: image33.wmf][]

s

 – тензор вязких напряжений; 
[image: image34.wmf]i

D

 – коэффициент диффузии; 
[image: image35.wmf]ij

D

 – коэффициент диффузии смеси; 
[image: image36.wmf]Tj

k

 – термодиффузионные соотношения; 
[image: image37.wmf]l

 – коэффициент теплопроводности смеси многоатомного газа; 
[image: image38.wmf]g

 – массовая скорость компоненты смеси.

Для апробации, верификации и реализации разработанных математических моделей в качестве объекта исследования выбрана кромка крыла МКА из УККМ (рис. 1), получаемая в газофазном реакторе посредством осаждения карбидокремниевой матрицы из ММС на тканый углеродный каркас заготовки. 

Решение выше приведенной системы математических моделей осуществлялось методом конечных объемов и методом конечных элементов. Моделирование проводилось с помощью решателей ANSYS CFХ и FLUENT с использованием языков программирования CEL, FORTRAN и С++ для задания необходимых граничных условий по макро- и микрокинетике и массообмену. Число итераций на каждом временном шаге (в диапазоне от 0,001 до 10 с)  составляло не менее 40, для обеспечения хорошей сходимости. 

	Для математического моделирования использовалась следующая входная информация:  теплофизические и оптические свойства заготовки из УУКМ до и после процесса осаждения;  теплофизические и оптические свойства материалов теплового блока печи, оснастки, а также реакционной среды; технологические параметры и режимы; кинетика химических реакций; микроструктура материала и его порограммы. 

При математическом моделировании процесса осаждения были введены следующие основные допущения: реакционная среда  счита-
	
[image: image39.png]0 mm)





Рис. 1. Геометрическая модель нагревательного блока и газофазного реактора с кромкой крыла МКА из УУКМ


лась оптически прозрачной; поверхности зон, участвующие в теплообмене излучением – серые (излучательная способность не зависит от длины волны); поверхности зон диффузно излучающие и диффузно поглощающие. 

Решение сформулированной выше задачи разбивалось на три этапа. На первом – решалась задача сопряженного теплообмена в газофазном реакторе с заготовкой кромки крыла МКА из УУКМ при осаждении карбидокремниевой матрицы, на втором – задача массообмена в реакционном пространстве газофазного реактора,  на третьем – задача тепло- и массообмена на микроуровне в поровом пространстве материала. 

Граничные условия косвенно учитывали конвекцию с наружной поверхности газофазного реактора, тепловыделение нагревательных элементов при прямом пропускании через них тока, расход реагента ММС, мощность откачной системы, внутреннюю иерархию поровой микроструктуры. 

Ниже представлены результаты моделирования теплообмена в промышленной установке газофазного осаждения для случая уплотнения тканого углеродного каркаса заготовки детали – кромки крыла МКА из УУКМ. Температурные поля на стадии уплотнения карбидом кремния на установившемся режиме представлены на рис. 2. Перепады температур составили: по толщине теплоизоляции – от 570 до 700 К; по высоте зоны нагрева при газофазном насыщении – не более 2–10 К; по высоте реактора – не более 2 К. Распределение температуры по заготовке кромки крыла МКА оказалось равномерным и перепад на внешней поверхности не превысил одного градуса (рис. 3). Полученные результаты свидетельствуют об относительной однородности температурных полей, формирующихся во время газофазного осаждения карбидокремниевой матрицы. 

	
[image: image40.png]Temperature

WWw W W R RV U W e NN ® O

.000e+003
. 178e+002
.424e+002
.732e+002
.096e+002
.513e+002
.978e+002
.486e+002
.035e+002
.622e+002
.242e+002
.893e+002
.573e+002
.280e+002
.010e+002

© 0 0 0 0 0 0 0 0]





	
[image: image41.png]Temperature

D10 WOLDOOLYDODYo Yo

.864e+002
.863e+002
.862e+002
.861e+002
.860e+002
.859e+002
.858e+002
.858e+002
.857e+002
.856e+002
.855e+002
.854e+002
.853e+002
.852e+002
.851e+002
.850e+002
.849e+002
.849e+002






	Рис. 2. Температурные поля в нагревательном блоке установки при

газофазном осаждении карбидо- кремниевой матрицы, К
	Рис. 3. Температурные поля в заготовке кромки крыла МКА из УУКМ при газофазном осаждении карбидо-кремниевой матрицы, К


На втором этапе вычислительный эксперимент позволил выявить ряд особенностей массообмена в реакционном пространстве. В камере газофазного реактора происходил распад реагента ММС с образованием водорода, карбидокремниевой матрицы на углеродном тканом каркасе и побочных продуктов гетерогенной химической реакции, массовая доля которых ничтожно мала. Реагент подавался через входные магистрали в реакторе, расположенные сверху. Побочные продукты реакции выводились через каналы в днище реактора в магистраль откачки. Расход реагента определялся в зависимости от габаритов конструкции и кинетики процесса. В результате в реакционной зоне образовывались характерные потоки реагента, которые обтекали конструкцию (рис. 4).

Перепады концентраций реагента ММС и завихрения в камере газофазного реактора могут стать причиной неравномерной кинетики протекания реакции в приповерхностном слое заготовки кромки крыла МКА из УУКМ (рис. 5) и формирования неоднородных концентрационных полей. Как следствие, образование карбидокремниевой матрицы в приповерхностных слоях материала (при допущении о равнодоступности реакционных поверхностей) из ММС будет происходить неравномерно как по высоте, так и по толщине, причем наибольшая скорость осаждения будет достигнута на передней кромке заготовки крыла, а наименьшая – в нижней части этой кромки. Результаты расчета показали, что скорость осаждения на внешней поверхности заготовки кромки крыла выше, чем на внутренней. Разброс скоростей осаждения по кромке крыла может составить до 17 %, что достаточно существенно. 

Третий этап включал математическое моделирование тепло- и массообмена на микроуровне в поровом пространстве материала. На данном этапе формировался представительный микрообъем, корректно отображающий реальную микроструктуру материала. Построение такого микрообъема опиралось на структурные и порометрические исследования. Граничные условия по концентрационным полям ММС, по давлению, скорости обновления и температурному состоянию в приповерхностном слое материала были получены на втором этапе для численного моделирования тепло- и массообмена в поровом пространстве материала. Температурные поля в поровом пространстве материала с разным типоразмером и геометрической структурой пор представлены на рис. 6 а. Перепады температур по толщине микрообъема составили от 0,1  до 0,9 К. Перепады температур по порам различного радиуса составили 0,1–0,3 К. Путем численного моделирования особенностей массообмена (рис. 6 б) удалось выявить характер и степень равномерности осаждения карбидокремниевой матрицы на стенках порового пространства, образованной по гетерогенной реакции распада. 

	[image: image42.png]Velocity

.085e-001
.886e-001
1.176e-001
.789e-002
.957e-002
.947e-003
.237e-003
.319e-003
.372e-004
. 188e-004
.915e-005
-632e-005
.479e-005
.026e-006

i 2.455e-006
1.000e-006

[m s7-1]

NN

@S Wl N W = W = B




	[image: image43.png]Sic

.747e-007
.714e-007
.680e-007
.648e-007
.615e-007
.583e-007
.552e-007
.520e-007
.489%e-007
.459e-007
.429e-007
.39%-007
.370e-007
.341e-007
.312e-007
.284e-007
2.256e-007

NNNNNNNNNNNNNNNRN

[kg m*-2 s7-1]




Рис. 5. Скорость осаждения карбидокремниевой матрицы в приповерхностном слое заготовки кромки крыла МКА из УУКМ, кг/(м2·с)

	Рис. 4. Поле скорости реагента в реакционной зоне, м/с 
	

	[image: image44.png]Temperature

DWWV EDYYDoDWYo oo

.867e+002
.866e+002
.866e+002
.865e+002
.865e+002
.864e+002
.863e+002
.863e+002
.862e+002
.862e+002
.861e+002
.860e+002
.860e+002
.859%e+002
.859e+002
.858e+002

[

4e-005

8e-005

S

2e-005

6e-005

{m}




	[image: image45.png]Sic

.013e-008
.604e-008
.195e-008
.785e-008
.376e-008
.967e-008
.557e-008
. 148e-008
.738e-008
.329e-008
.920e-008
.510e-008
.101e-008
.692e-008
.282e-008
.873e-008

NWWHREAVUUOO NN ®® D

[kg m~-2 s~-1]

[ 4.5e-005 9e-005  (m)
—— e
2.252-005 6.75¢-005




б

	а
	

	Рис. 6. Результаты моделирования тепло- и массообмена в поровом пространстве УУКМ: а – температурные поля, К; б – скорость осаждения карбидокремниевой матрицы на реакционные поверхности, кг/(м2·с)


Вследствие неравномерного образования матрицы в объеме материала могут быть преждевременно закупорены поверхностные поры до того, как каркас полностью уплотнится матрицей. Выравнивание температуры процесса приводит к более однородному распределению скорости осаждения по толщине каркаса. Однородность уплотнения каркаса определяется отношением скорости переноса ММС вглубь пористой среды к скорости гетерогенной химической реакции осаждения. При более высоких температурах скорость химической реакции значительно превышает скорость массообмена. В результате ММС не успевает проникнуть во внутренние области каркаса, практически полностью разлагаясь во внешних слоях. При понижении температуры скорость разложения ММС и его перенос становятся соразмерными и в длительном процессе это приводит к более равномерному уплотнению каркаса и уменьшению общего уровня остаточной пористости в конструкции из УККМ. 

В третьей главе исследованы механизмы и особенности деформирования, разрушения детали конструкции из УККМ при повторяющихся тепловых и механических нагрузках на макро и микроструктурном уровне на основе многомасштабного математического моделирования напряженно-деформированного состояния (НДС) кромки крыла МКА. Математическое моделирование НДС проводилось методом конечных элементов. 
Исследования включали два этапа: анализ НДС кромки крыла на макроуровне с определением наиболее нагруженных областей концентраций напряжений под воздействием эксплуатационных нагрузок – скоростного напора, нагрева и вибраций, а УККМ моделировался без детализации реальной структуры; анализ НДС представительного элемента объема кромки крыла из УККМ  на микроуровне с реальной геометрией структуры, на который действовали  максимальные нагрузки, выявленные в результате расчета в областях концентраций напряжений на первом этапе, то есть моделирование выполнялось для областей возможного образования микротрещин и первичного разрушения.
При численном моделировании кромки крыла и представительного элемента объема вводился ряд допущений: влияние дефектов наноразмерного уровня в исходной структуре УККМ не учитывалось; микронапряжения в УККМ, вызванные технологией его производства, считались пренебрежимо малыми; расчет НДС осуществлялся в рамках механики сплошной среды, и, в частности, механики композитных сред; волокнистый тканый каркас рассматривался как упругое анизотропное тело, карбидокремниевая матрица – как хрупкое изотропное тело.

Расчеты позволили выявить области концентраций напряжений в кромке крыла: места крепления, перегибы в ребрах жесткости. 

На выбор размеров представительного элемента объема УККМ оказывают влияния следующие факторы: реальная структура армирования, определенная путем микроструктурного анализа шлифа из образца-свидетеля УККМ с замером геометрических размеров пучков тканого нитяного каркаса с применением оптического микроскопа; тип плетения; степень влияния краевых эффектов из-за приложения силовых граничных условий при численном моделировании. 
Отличительной особенностью расчета на данном этапе являлся учет возможного растрескивания матрицы и волокнистого тканого каркаса в рамках механики разрушения. Замысел данной работы состоял в учете реальной геометрии структуры УККМ с построением представительного элемента объема и применения математических моделей механики разрушения к компонентам материала по критерию первичного растрескивания одного из компонентов: волокнистый тканый каркас моделировался по полиномиальной модели разрушения для 3D анизотропных материалов по критериям прочности, а матрица – по модели Джонсона–Холмквиста для хрупких керамик. Данные критерии использовались для каждого конечного элемента тканого углеродного каркаса и каждого конечного элемента матрицы. В случае выполнения одного из критериев по разрушению для какого-либо элемента, этот элемент исключался от последующего расчета, то есть появлялся своеобразный дефект (первичное растрескивание). Такой метод позволял  прогнозировать места появления разрушений в процессе эксплуатации конструкции на уровне структуры УККМ, что достаточно актуально на стадии оценки ресурса и проектировании элементов конструкций МКА.  
Расчет по конечно-элементной модели представительного элемента объема УККМ после приложения силовых граничных условий (импортированных из MSC.Nastran с проведением осреднения по группам узлов из-за различной степени дискретизации на макро и микроуровне) осуществлялся с помощью решателей ANSYS с использованием языков программирования APDL и Python для задания критерия разрушения карбидокремниевой матрицы и углеродного каркаса. Граничные условия импортировались через текстовый файл расширения *.dat с данными по перемещениям и напряжениям по группам выбранных узлов для переноса на конечно-элементную модель представительного элемента объема УККМ. 

Размеры представительного элемента объема УККМ были выбраны следующими: 19х19х4,8 мм3, а размеры элемента подуровня –                30х30х100 мкм3. Данный элемент подуровня использовался для оценки взаимодействия на уровне «жгут – матрица» и на уровне «волокно – матрица». Геометрическая модель элемента подуровня имела неупорядоченное армирование, характерное для волокон, расположенных в жгуте УККМ. Опыт расчетов показал, что использование более «крупного» по размерам представительного элемента объема нецелесообразно из-за увеличения количества конечных элементов и, как следствие, времени расчета. Уменьшение размеров представительного элемента объема вызывало увеличение влияния краевых эффектов и снижало корректность вычисленных максимальных напряжений. 

Допускалось, что взаимодействие волокнистого тканого каркаса с матрицей, во время численного моделирования представительного элемента объема и подуровня УККМ, происходило по контактной границе «поверхность – поверхность». Тип  контакта – «rough» (контакт по шероховатым поверхностям с учетом возможного образования расслоения между поверхностями в зависимости от величины прикладываемой нагрузки и типа деформации). Жесткость контакта на каждой итерации пересчитывалась в пределах от полной совместной работы (жесткая связь «узел–узел») до раздельного деформирования. Данный тип контакта использовался для учета возможного несовместного деформирования тканого каркаса и матрицы во время нагружения и позволял учитывать те расслоения между ними, которые возникают в реальном УККМ по границе раздела «волокно–матрица» с учетом адгезионного характера взаимодействия. В расчете представительного элемента объема и подуровня не учитывались напряжения, порожденные краевым эффектом.

Численное моделирование представительного элемента объема УККМ с реальной геометрией, позволило: оценить роль и характер распределения напряжений в материале под действием эксплуатационных нагрузок; выявить локальные концентрации напряжений; определить напряжения в материале, вызванные разными величинами КЛТР наполнителя и матрицы; проанализировать поведение материала при воздействии нагрузок.

Результаты моделирования показали, что при воздействии нестационарных тепловых потоков в представительном элементе объема УККМ должны возникать неоднородные температурные поля как по толщине, так и в плоскостях армирования из-за различных коэффициентов теплопроводности компонентов УККМ. Температурные перепады должны приводить из-за разности КЛТР волокна и матрицы к возникновению существенных термонапряжений около границы раздела «волокно–матрица». Вследствие этого деформации имели ярко выраженный неоднородный характер, формировались области с большими деформациями растяжения, сжатия и сдвига. Неравномерное деформирование структуры вызвало значительные нормальные и касательные напряжения в жгуте, между волокнами и около границ раздела. Формировалось сложное НДС, которое приводило к появлению областей вероятного разрушения: места переплетения (перегиба) жгутов; области вдоль границ раздела «волокно – матрица»; области в карбидокремниевой матрице (см. рис. 7, 8).

Для оценки корректности результатов расчета по характеру и типу разрушения УККМ на микроуровне, полученных с помощью предложенного математико-алгоритмического аппарата, проведены испытания 12 образцов, изготовленных на основе углеродной ткани УТ-900П. С помощью численного моделирования испытания на растяжение удалось определить область и характер разрушения, а также спрогнозировать поведение образца из УККМ под нагрузкой. Установлено, что расчетные данные хорошо соотносятся с экспериментальными и погрешность в оценке деформаций образца не превышает 4,7 %.
	[image: image46.png]DAMAGE (none)

1.0002+00
960001
9200001
8.800e01
840001
8.000e01
7600001
7200001
680001
6.40001
6.000e01
5600001
5200001
4800201 '
4400001

4000601

3600201

3200201

2800601

2400601

2000601

1600601

1.2008-01

800002

4.000e.02

0.000e+00




	В диссертации проведены исследования образования и развития дефектов в УККМ при повторяющихся тепловых нагрузках. Термоциклические испытания на воздухе в режиме нестационарного теплообмена неравномерно нагретого образца из УККМ проводились на автоматизированной установке радиационного нагрева УТРО–6 в ФГУП «ОНПП «Технология».
Высокотемпературные изменения структуры УККМ исследовались на рентгеновском дифрактометре D8 ADVANCE.

	Рис. 7. Области вероятного растрескивания в карбидокремниевой матрице представительного элемента объема УККМ кромки крыла
	

	[image: image47.png]DAMAGE (none)

2480601
2361201
2263601
2184201
2086601
1988001
1889201
1771601
1672601
1574801
1476601
1377601
1.279e01
1181601
1.0826-01
9.838e.02
8854002
7.870e02

6.887e.02

5.903e.02

4919202

3935002

2951e02

1.9886-02

9.838e.03

0.000e+00




	[image: image48.png]




	Рис. 8. Области вероятного растрескивания в углеродном каркасе представительного элемента объема и подуровне УККМ кромки крыла 


Выявлено, что при температуре 1223 К происходил структурный переход частично аморфного матричного карбида кремния в  кристаллический – это заметно по изменению гало областей дифрактограмм. С превышением температуры 1373 К начиналось образование кристаллического карбида кремния. По характеру поведения подложки было выявлено, что возникает смещение структурных пиков вследствие температурного расширения и значительной анизотропии КЛТР. Кроме того, установлено, что незначительное изменение объема карбида кремния связанно с перестройкой аморфной составляющей. Данные наблюдения, результаты экспериментальных исследований по характеру поведения матричного материала и углеродного каркаса подтвердили результаты численного моделирования с использованием разработанного математико-алгоритмического аппарата.

Четвертая глава посвящена результатам экспериментальных исследований по апробации установленных закономерностей и корректности математических моделей. Для экспериментов использовалась установка СГВ 10.13/8 ОАО «Композит». При сопоставлении экспериментальных и расчетных данных по моделируемым диапазонам пор установлено, что погрешность по оценке интегрального распределения объема пор по их радиусам в диапазоне мезо- и макропор и дифференциального распределения объема пор по их радиусам в диапазоне мезо- и макропор составляет не более 8%. Тем самым было показано, что разработанное математико-алгоритмическое обеспечение позволяет с необходимой степенью точности рассчитывать тепло- и массообмен в газофазных реакторах и, как следствие, обосновывать технологические параметры для производства деталей многоразовых крупногабаритных ракетно-космических конструкций из УККМ с заранее прогнозируемыми свойствами. 

Микроструктурные исследования УККМ позволили не только установить дефектные структуры, возникающие в УККМ на этапе производства, но и проанализировать особенности формирования многоуровневой микроструктуры и ее характер, получить информацию для выделения и построения представительных элементов объема и подуровня материала. В итоге приведены рекомендации по производству деталей крупногабаритных конструкций многоразового применения из УККМ.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

В диссертационной работе поставлены и проведены теоретические и экспериментальные исследования, направленные на совершенствование методов производства деталей крупногабаритных ракетно-космических конструкций из УККМ в газофазных технологических реакторах. При этом:

1. Впервые установлены закономерности уплотнения карбидом кремния низкоплотного углерод-углеродного композиционного материала, позволяющие уменьшить конечную остаточную пористость до 8% и увеличить структурную однородность конструкций из УККМ по геометрическим размерам (по высоте, длине, толщине) на 12%. Показано, что с увеличением температуры процесса с 873 К до 1000 К при давлении в реакторе 100 Па время процесса уплотнения может быть сокращено на 28%. С увеличением общего давления в реакторе от 5 Па до 100 Па (путем увеличения концентрации ММС) при температуре 1000 К можно уменьшить время процесса на 34%.

2. Для рационального построения процессов газофазного уплотнения при производстве деталей крупногабаритных конструкций из УККМ в натурных технологических установках, проектирования газофазных технологических реакторов, выбора конструктивно-компоновочных схем технологических установок предложена система математических моделей тепло- и массообмена, реализованная с использованием современных программных комплексов.
3. Выполнены экспериментальные исследования на натурной технологической установке для оценки корректности разработанного математико-алгоритмического обеспечения. Проведено сопоставление экспериментальных и расчетно-теоретических данных по моделируемым диапазонам пор и показано, что погрешность интегрального и дифференциального распределения объема пор по их радиусам в диапазоне мезо- и макропор составляет не более 8%. 

4. Впервые исследованы особенности деформирования и разрушения на макро- и микроструктурных уровнях конструкций из УККМ во время воздействия эксплуатационных нагрузок на основе разработанного математико-алгоритмического аппарата. Определен характер взаимодействия на уровне «волокно-матрица» с учетом адгезии, выявлены области появления первичных дефектов в материале на микроуровне, такие как места переплетения жгутов, области вдоль границ раздела «волокно–матрица», приповерхностные области в карбидокремниевой матрице. 

Основные результаты диссертации опубликованы в работах 

1. Михайловский К.В. Численное моделирование процессов тепломассообмена при газофазном методе получения кромки крыла МКА из углерод-керамического композиционного материала C-SiC // Аэрокосмические технологии: Труды 2-й международной научно-технической конференции. – Реутов, 2009. – С. 119–121.

2. Михайловский К.В.  Многостадийное моделирование теплофизических процессов на стадии газофазного насыщения при получении кромки крыла МКА из углерод-керамического композиционного материала C-SiC // Будущее машиностроения России: Сборник трудов 2-й Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов. – М., 2009. – С. 190–191.

3. Михайловский К.В., Резник С.В. Моделирование процессов тепломассообмена при получении конструкций из керамоматричных композиционных материалов по газофазной технологии // Будущее машиностроения России: Сборник трудов 3-й Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов. – М., 2010. – С. 250–251.

4. Михайловский К.В. Исследование процессов деформации и разрушения представительного элемента объема кромки крыла МКА из углерод-керамического композиционного материала на микроуровне под воздействием нагрузки // Деформация и разрушение материалов и наноматериалов: Сборник материалов  3-й международной конференции / Под общ. ред. акад. О.А. Банных. – М., 2009. –  Т. 2. – С. 48–50.

5. Михайловский К.В. Моделирование процессов деформации и разрушения керамоматричных композиционных материалов под воздействием                 нагрузки // Физико-химия и технология неорганических материалов: Труды 7-й Российской ежегодной конференции молодых научных сотрудников и аспирантов. – М., 2010. – С. 158–159.

6. Михайловский К.В., Резник С.В., Соколов А.П. Особенности моделирования процессов разрушения композиционного материала C–SiC на макро и микро структурном уровне // Необратимые процессы в природе и технике: Труды 6-й Всероссийской конференции. – М., 2011. – Ч. 1. – С. 223–226. 

7. Михайловский К.В., Резник С.В. О комплексном методе оценки работоспособности конструкций многоразового использования из керамоматричных композиционных материалов // Актуальные проблемы российской космонавтики: Труды 34-х Академических чтений по космонавтике. – М., 2010. – С. 52–53.

8. Михайловский К.В., Резник С.В. Математическое моделирование теплофизических процессов в технологических реакторах для получения композитных конструкций из углерод-керамического материала // Перспективные материалы. – 2010. – № 9а, специальный выпуск. – С. 82–88. 
9. Михайловский К.В., Тимофеев И.А. Моделирование процессов тепло и массопереноса в процессе химического осаждения из газовой фазы Si–C–N–H  // Перспективные материалы. – 2010. – № 9а, специальный выпуск. – С. 89–95. 
10. Опыт комплексного исследования теплофизических и оптических свойств углеродсодержащих композиционных материалов / К.В. Михайловский [и др.] // Перспективные материалы. – 2010. – № 9а, специальный выпуск. –             С. 114–121. 

11.  Михайловский К.В., Резник С.В., Тимошенко В.П. О методе контроля высоких температур в технологических реакторах для производства композитных конструкций // Перспективные материалы. – 2010. – № 9а, специальный выпуск. – С. 154–159.

12. Михайловский К.В. Исследование напряженно-деформированного состояния крупногабаритной конструкции из углерод-керамического композиционного материала C–SiС на макро и микроструктурном уровне при воздействии эксплуатационной нагрузки // Вестник компьютерных и информационных технологий. – 2010. – № 11. – С. 17–22.

13. Михайловский К.В., Резник С.В., Юрченко С.О. Прогнозирование зарождения и эволюции дефектов в материалах композитных конструкций многоразовых космических аппаратов на основе многомасштабного математического моделирования // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Приборостроение. – 2010. – Специальный выпуск. Наноинженерия. – С. 30–43. 

14. Михайловский К.В., Резник С.В., Тимофеев И.А. Моделирование процессов химического осаждения и тепломассообмена на макро- и микроуровнях при газофазном методе получения деталей из углерод-керамических композиционных материалов // Конструкции из композиционных материалов. – 2011. – № 1. – С. 18–30.

15.  Михайловский К.В. Моделирование многостадийного технологического процесса получения углерод-керамических композиционных материалов              // Заготовительные производства в машиностроении. – 2011. – № 3. – С. 45–47.

2
1

_1337235789.unknown

_1363433365.unknown

_1365154668.unknown

_1369733121.unknown

_1369733284.unknown

_1376286779.unknown

_1369733247.unknown

_1369732654.unknown

_1365154826.unknown

_1364039653.unknown

_1364039894.unknown

_1365154584.unknown

_1364039717.unknown

_1364039585.unknown

_1337235896.unknown

_1337235975.unknown

_1337236068.unknown

_1337236257.unknown

_1337235939.unknown

_1337235810.unknown

_1337235837.unknown

_1337235879.unknown

_1337235846.unknown

_1337235820.unknown

_1337235798.unknown

_1267738185.unknown

_1271877382.unknown

_1300354900

_1337234721.unknown

_1300353850

_1300354552

_1271880441.unknown

_1267779037.unknown

_1271317017.unknown

_1267008472.unknown

_1267009517.unknown

_1267737587.unknown

_1267738044.unknown

_1267737505.unknown

_1267008818.unknown

_1267008436.unknown

